Медицинская рентгеновская пленка (синечувствительная) для использования с усиливающими экранами с эмиссией в синей области спектра и/или с универсальным комплектом экранов.

Формат: 35см.х35см.

Основа плёнки - полиэстер, толщина – 0,18 мм. Имеет антистатическую обработку при хорошей способности к скольжению.

Чувствительность пленки S 0,85 Р-1 (в сочетании с синеизлучающими экранами класса 200 или с универсальным комплектом):

- для ручной обработки – не менее 1 200 Р-1;

- для машинной обработки – не менее 1 400 Р-1;

Средний градиент (контрастность):

- для ручной обработки – не менее 2,7 ISO G;

- для машинной обработки – не менее 3,12 ISO G;

Плотность вуали (над основой) не более 0,22 Б;

Максимальная оптическая плотность Dmax:

- для ручной обработки – не менее 2,8 Б;

- для машинной обработки – не менее 3,2 Б;

Содержание металлического серебра 4,6 гр\м2

Содержание окиси серебра AgNO3 6,9 гр\м2.

Проявка плёнки при машинной и ручной обработке со стандартным циклом в диапазоне 90-120 сек..

Пленка адаптирована к жидким и сухим отечественным и импортным химреактивам.

На каждом листе пленки присутствует обозначение типа пленки и номера эмульсии.

Условия хранения пленки: при температуре в диапазоне 4 град С - 25 град С.

Коробки и/или упаковки с пленкой маркируются с указанием типа пленки, изготовителя, условий применения и хранения.

В упаковке не менее 100 листов.