| 2. | Требования к поставляемому товару | Стальной лом и отходы №1- вид 1А, №2 – вид 2А или 3А. Кусковые лом и отходы, а также шихтовые слитки, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не смешиваются с легированными. Металл не горелый, не разъеденный кислотами и не проржавленный. (налет ржавчины допускается). Размеры куска 300·200·150мм для №1 и 600·350·250 мм для №2. По соглашению сторон забракованные слитки, блюмсы, заготовки, фасонный прокат, а также легированные шихтовые слитки имеют повышенные размеры. Толщина металла 6 мм. Допускается толщина металла 4 мм. Масса куска 0,5 кг до 40 кг. Засоренность безвредными примесями 2% по массе. 3А – это стальной кусковой металлолом, чьи размеры 1,5х0,5х0,5 метра с весом 1- 600 кг . Это могут быть и трубы, если диаметр 150 мм, а толщина металла 4 мм. Трубы распилены вдоль или сплющены. Размеры куска 800 х 500 х 500мм. Для рулонов листового металла допускаются повышенные размеры по соглашению сторон, 1000мм. Толщина металла 6мм. Допускаются швеллеры и двутавры с толщиной стенки 4мм в количестве 20% от массы партии. Трубы диаметром 150мм и толщину стенки 6мм. Трубы с большим диаметром сплющены или разрезаны по образующей. Длина выступов прямолинейных кусков 100мм. |
| --- | --- | --- |