ТУ на поставку тарной дощечки:

Годовая потребность в древесине:
- основной объем – хвойные породы (лиственные в исключительных случаях)
- без насекомых, плесени, с острыми краями, раскрой на круглопильных станках
- допуски: толщина +1/-0 ширина +2 / -0 длина +1 / - 1 мм
- высушено в камере: 18 + / - 2% (в сухом состоянии)

Сушеная доска
длинная 17 x 78: 500 м3
17 x 78 x 1200: 200 м3
длинная 17 x 98: 500 м3

- частично в нарезку; - частично длинная; - чистая упаковка

22 x 98 x 1200: 1500 м3
длинная 22 x 98: 500 м3
длинная 22 x 143: 600 м3
22 x 143 x 800: 500 м3
22 x 143 x 1200: 2000 м3

длинная 78 x 98: 250 м3

Сушеная и строганая доска
длинная 18 x 98 или 18 x 98x 1190 / 748: 2500 м3
23x 165 x800 / 1200: 2500 м3

Не сушеная доска
17 x 78 x 1140: 400 м3
17 x 78 x 1150: 600 м3
17 x 78 x 1180: 300 м3
17 x 78 x 1200: 500 м3
17 x 78 lang: 2500 м3
17 x 98 lang: 3500 м3
17 x 133 x 1140: 900 м3
17 x 118 x 1140: 300 м3
22 x 98 x 1200: 1500 м3
22 x 143 x 1200: 2000 м3
22 x 143 x 800: 800 м3
78 x 78 lang: 600 м3
78 x 98 lang; 600 м3

Паллеты

Чертеж не в масштабе Ель
сушка в камере: 18 +/-2% строганая доска размер после строгания: 18 x 98 (+/-0,5 мм по толщине и ширине)
ва срезанных угла (3-5 мм) длина: 1190 мм (75%) и 748 мм (25%)