Зачетные размеры:

Размер (мм.)

Т\*Ш\*Д Допуски (мм.) Весовые характеристики

 Толщина Ширина Длина Плотность, кг/м3 Масса шашки, г

78\*98\*100 0/ +2 0/+2 0/+2 550 ÷ 600 407÷444

78\*98\*80 0/ +2 0/+2 0/+2 336÷367

98\*98\*78 0/ +2 0/+2 0/+2 407÷444

78\*98\*143 0/ +2 0/+2 0/+2 601÷656

78\*143\*143 0/ +2 0/+2 0/+2 877÷957

85\*98\*100 0/ +2 0/+2 0/+2 443÷484