Сухая смесь: да

Пешая нагрузка через: 24 ч.

Время корректировки плитки: 20 мин.

Расход смеси (слой 1 мм): 1.30 - 1.40 кг/м²

Затирка швов через: 24 ч (пол)/24 ч (стены)

Область применения: для внутренних и внешних работ

Толщина слоя: 2 - 15 мм

Расход воды (на 1 кг): 0.2 л

Жизнеспособность раствора: 3 ч

Марка морозостойкости: F100

Прочность на сжатие: 7.5 МПа

Прочность сцепления: 1.3 МПа

Подходит для теплых полов: да

Для влажных помещений: да

Для сухих помещений: да

Назначение: для керамогранита, для керамической плитки, для натурального камня, для клинкерной плитки

Температура применения: от 5 до 30 С