
Наименование закупаемых - Канат ф22 мм, ГОСТ 7668-80; 
Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) - Канат стальной 22 Г-В-Н-Р1570(160) ГОСТ 7668-80 — канат двойной свивки с органическим сердечником - пенька конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1. Соединение проволок происходит линейным касанием в прядях. Канат используется в грузовых целях для подъема и перемещения грузов. Канат производится в правом направлении. Канат может применяться в грузоподъемных кранах. Канат 22 ГОСТ 7668-80 производится из проволоки из углеродистой стали без покрытия. Для защиты от механических повреждений и образования коррозии канат смазывается. При изготовлении каната соблюдаются 
технические условия стандарта ГОСТ 7668-80.





