|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики** |
| Камни бортовые  | Материал – бетон ГОСТ 6665-91Марка – не ниже М300Класс – не ниже В 22,5Прочность - Гн менее 295 кг/кВ.смПодвижность- от П2 до П5Морозостойкость - не менее 200FВодопроницаемость - 6Жесткость - от Ж2 до Ж6 Размеры бордюрного камня: длина- не более 100 см;высота- не более 20 см;ширина – не более 8 см |
| Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Волна" | марка бетона по морозостойкости не менее F 200марка бетона по прочности на сжатие не ниже M 300водопоглащение, не более 6 %Истираемость, не более 0.7 г/см2Длина- не более 200 мм;высота- не более 60 мм;ширина – не более 100мм.ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные |