|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики** |
| Камни бортовые | Материал – бетон ГОСТ 6665-91 Марка – не ниже М300 Класс – не ниже В 22,5 Прочность - Гн менее 295 кг/кВ.см Подвижность- от П2 до П5 Морозостойкость - не менее 200F Водопроницаемость - 6 Жесткость - от Ж2 до Ж6  Размеры бордюрного камня:  длина- не более 100 см; высота- не более 20 см; ширина – не более 8 см |
| Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Волна" | марка бетона по морозостойкости не менее F 200 марка бетона по прочности на сжатие не ниже M 300 водопоглащение, не более 6 % Истираемость, не более 0.7 г/см2 Длина- не более 200 мм; высота- не более 60 мм; ширина – не более 100мм. ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные |