**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:**

**«Мастика клеящая**

**универсальная термостойкая»**

**Свойства:**

- Термостойкая

- Без запаха

- Не токсична

- Морозоустойчивая

- Высокоадгезионная

**Описание и назначение:**

Готовый пастообразный состав на основе силикатных вяжущих и минеральных наполнителей, применяется для приклеивания природного камня, керамической, зеркальной, мозаичной плитки и кафеля; линолеума на основе: пенополистирола, минеральной ваты, природного утеплителя; гипсоволокнистых плит (кроме фосфогипса), изделий из синтетического и декоративного бетона; деревянных изделий: ДВП, ДСП, ЦСП, МДФ; проклейки стекла и зеркал; неглубокой шпатлевки и грунтовки. Высокая адгезия позволяет клеить детали на вертикальные поверхности, а высокая термостойкость (до 1200°С) позволяет использовать материал при кладке и облицовке печей и каминов.

Применяется только для внутренних работ. Не рекомендуется для отделки бассейна.

**Применение:**

***Подготовка поверхности*.**

Поверхность перед нанесением рекомендуется очистить от слабодержащихся старых покрытий, мела и известковых красок, пыли, масляных пятен, высушить и выровнять. Пористые поверхности (типа керамзитобетона) рекомендуется предварительно зашпатлевать.

Перед приклейкой зеркал и зеркальной плитки следует проверить, что амальгама защищена, в противном случае нанести на нее защитный слой масляной грунтовки.

***Нанесение.***

Перед нанесением состав рекомендуется перемешать. Наносить шпателем на одну из склеиваемых поверхностей слоем 0,5 – 1,0 мм. Если поверхность не совсем ровная, то наносимый слой не рекомендуется увеличивать более 2 мм. Перед применением всю массу довести до комнатной температуры и перемешать. Не допускайте засыхания мастики на лицевой стороне прикрепляемых изделий.

Работы проводить при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С

**Технические характеристики:**  
**Состав**: Мастика изготавливается на основе силикатных вяжущих и минеральных наполнителей. По составу относится к группе минеральных клеёв.  
**Расход:** 1 – 1,5 кг/м2   
**Разбавитель:** Не допускается разбавление водой и растворителями

**Время отверждения**: 0,5 – 3 часа, полного отверждения – 24 часа.

**Плотность:** - 2 г/см3  
**Токсичность:** - не токсична

**Теплопроводность:** - 0,65 Вт / м°С  
**Адгезия:** - 0,91 кг / кв. см

**Изготовлено на основании ТУ 5772-015-93649182-2018.**

**Меры предосторожности:**

Не допускать попадания в глаза и пищевые продукты. Во время работы рекомендуется пользоваться очки и перчатками. После работы инструмент, тару тщательно промыть водой.

Продукт прошел государственную регистрацию. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

**Хранение.**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +30 °С.

Мастика морозостойкая. После размораживания при комнатной температуре и перемешивания свойства сохраняются.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

**Производитель: ООО «Стройкомби»**

ул. Парковая, стр. 3, г. Лыткарино, Московская обл., РФ, 140081.

Тел./факс: +7 (495) 552-09-95. www.альмира.рф