	№
	Наименование и марка изделия
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	R777 10л водно-дисперсионный грунт
	Праймер-концентрат на акрилатной основе. 
Для внутренних и наружных работ.
Расход: 20-50 мл на 1м2 неразбавленного праймера. 
Упаковка: 10 литров.
	Уп
	3

	2
	Резиновое рулонное покрытие РезиПОЛ ANT Mix зеленый толщиной 8мм 
	Напольное покрытие произведено на основе высококачественной EPDM крошки (каучуковый гранулянт) и регенератной резиновой крошки. Устойчиво к механическим и точечным нагрузкам. Устойчиво к воздействию точечных нагрузок.
Размеры рулона мм. (ширина/толщина): 1220/8мм
Прочность при разрыве 0.90-0.95 МПа
Температура эксплуатации: -40С +110С
Деформация сжатия: 75-85%
Коэффициент трения, скольжения: сухое состояние – 0.58; мокрое состояние –0.47.
Удлинение при разрыве: 65-70%
Плотность: 950 кг/м3
	М2
	146

	3
	Водно-дисперсионный клей Forbo 522 
	Водно-дисперсионный клей 
Объем 13 кг.
Расход 0.25 кг/м2
Тип покрытия ПВХ
Компетентность 1
Рабочее время 60 минут
Упаковка: 13 кг
	Уп
	4

	4
	Клей контактный Kilto Tixo  
	Желеобразный контактный клей для склеивания профилей из ПВХ.
Плотность ок. 0,9 кг/л 
Связующее полихлоропрен Теплостойкость +70 °С
Время открытой выдержки 5-30 мин. Время для работы 1 – 2 часа 
Упаковка: 1 кг
	Уп
	4

	5
	DG/25кг самовыравнивающая смесь 3 – 30мм, Tomsit
	Самовыравнивающийся быстротвердеющий ровнитель для бетонных полов на полимерцементной основе. 
Толщина слоя: от 1 до 7 мм.
Расход: 1,5-1,6 кг/м2/1 мм.
Хождение по полу через: 3 часа.
Упаковка: 20 кг
	Уп
	25



