|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Товаров** | **Технические характеристики Товаров** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бумага А4 | **Должна быть предназначена для цветной, черно-белой печати, а также должна иметь пониженное пылевыделение (для обеспечения долговечной работы оргтехники Заказчика). Должна быть многократно каландрированная немелованная листовая бумага без покрытия, должна подходить для цифровой печати, лазерной, струйной двухсторонней печати и копирования. Бумага не ниже класса А.** Плотность 80г/м², толщина (микроны) не более 108, **непрозрачность не менее 96%,** **визуальная белизна (CIE) не менее 172**. Ярк**ость бумаги (%) не более 109**. Количество листов в пачке от 499. Количество пачек в коробке не менее 5. **Вес одной пачки более 2,4кг. Вес одной коробки бумаги более 11кг.** Размер листа (ДхШ) мм: 297х210. **Отклонение прямоугольности листов в пачках от номинального формата до +/-0,5.** **Максимальный уровень пыли в пачке до 15мг/500листов.** Косина листов +/- 0,5мм. **Срок архивного хранения не менее 150 лет.** Цвет бумаги-белый. | пачка | 60 000 |

**01.03.2018 г. вступил в силу и действует Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники»**. Данный стандарт распространяется на бумагу ксерографическую для офисной техники (далее — бумага), предназначенную для черно-белой и цветной печати на принтерах матричных, струйных, лазерных, факс-аппаратах и копирования на множительной технике, в т. ч. в режиме двухсторонней печати (дуплекс), а также для печатания издательской продукции.