1. Порода: дуб.

2. Качество: необрезная доска

свежий распил.

торцевое пиление – без скосов пропила.

с обязательным соблюдением размеров.

- влажность естественная.

3. Внешний вид: Пиломатериалы должны быть свежераспиленными, шириной от 160мм до 600 мм.

1 сорт: Одна пласть должна быть без дефектов, на другой допускаются точечные сучки и сучки до 5 мм на м/п, внутренняя заболонь не допускается;

2-сорт: сучки здоровые сросшиеся (круглые, овальные, пластевые) должны быть, в количестве 2-х размером до 15 мм на один метр погонный пиломатериала; внутренняя заболонь не допускается;

3-сорт: не более 3-х сучков размером до 30 мм.

Пластевые трещины, повреждения насекомыми, червоточина, механические повреждения, гниль не допускаются.

Все неуказанные выше пороки оговариваются в Гост 2695-83.

4. Дополнительные условия.

Поставляемый материал – это доски:

- зачетной длины 2,5м; 4,5м минимальный припуск по длине для необрезных досок - 5 см.

- зачетной длины 3,0 м припуск по длине для необрезных досок – 5- 10 см.

Пильная толщина - 32 мм, зачетная - 30 мм.

Пиломатериал шириной от 160 мм до 200 мм укладывается в отдельный пакет.