ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на пиломатериал из березы ест.влажности и сухой АВС сорт

| Сорт | Толщина пильная, мм. | Толщина зачетная, мм. | Ширина, мм. | Влажн.% | Длина зачетная, М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 +/ - 1 | 25 | Пильная 115/140/165 Зачетная 100/125/150 | 8 +/- 2 | 2,4/2,7/3,0 +5 см |
| 2 |  |  |  | 8 +/- 2 |  |
| 3 |  |  |  | 12 +/- 2 | 2,1/2,4/2,7/3,0 м +5 см |
| 4 |  |  |  | 12 +/- 2 |  |

Пиломатериал из березы должен быть произведен из пиловочника 1 и 2 категории. Пиловочник 1 категории – комлевая часть (3,0/6,0 + М), ложное ядро с пятном на торцах не более 1/3 диаметра. Пиловочник 2 категории – 2 рез (5,2-6,0 + М), ложное ядро не более 1/4 диаметра.

Отбор круглого леса по качеству: сучок/группа сучков в серединной части бревна и торцах не является учитываемым пороком. Оценка сортимента по сучкам открытым, заросшим (частично также) осуществляется количественно из учета не более 1 на каждые 2 метра учитываемой длины бревна (без учета допустимых сучков и групп сучков в срединной части и торцах бревна).

Общие требования к пиломатериалу:

Допускается: любой естественный порок – любые сучки любых размеров, прорость, глазки и т.д.;  обзол: по глубине 0,3 см., по ширине 1 см., по длине 10 см. – обзол должен быть зачищен от коры; не параллельность кромок в пределах 1% от длины доски;

Не допускается: гниль, гнилое ложное ядро с окрасками и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ К СОРТНОСТИ

1 сорт (А3/4) ширина только 100/125/150 мм: Чистая с 3/4-х сторон доска, на каждой широкой стороне допускается один живой светлый, сросшийся сучок диаметром до 20 мм не выходящий на кромку. Обзол карандашный по глубине не более 2 мм. Ложное ядро не допускается.

2 сорт (А/В) ширина 75/100/125/150 мм: на каждой широкой стороне допускается один живой светлый, сросшийся сучок диаметром до 20 мм не выходящий на кромку, также на каждой широкой стороне допускаются черные сучки на расстоянии от 50 см друг от друга, не выходящие на кромку. Сквозные вырезки должны иметь суммарную площадь не менее 70% от доски. Обзол карандашный по глубине не более 2 мм. Ложное ядро не допускается.

3 сорт (Каркас без ложного ядра - ВВ): допускаются любые сучки, ложное ядро не допускается, сердцевинная трубка не допускается.

4 сорт (Каркас с ложным ядром и с сердцевинной трубкой – ВС/СС): допускаются любые сучки, ложное ядро без ограничения, сердцевинная трубка допускается.

Упаковка: пиломатериалы поставляются пакетированными в пачки размерами 110 см (ширина) х 120 см (высота) в сечении, один размер по длине и ширине доски в каждой пачке, с размещенными сухими прокладками через первые 5 и последующие 15 рядов для прочности пакета. Под пакеты прикрепляются бруски 8х8 см для перемещения автопогрузчиком. Пиломатериалы должны быть загружены в автотранспорт так, чтобы было возможна  разгрузка автопогрузчиком. Пакеты должны быть накрыты пленкой и обвязаны 4-мя металлическими или толстыми полимерными упаковочными лентами с подкладкой защитных уголков.

Категорически запрещается наличие опилок, льда, снега, песка, грязи,

ГСМ и т.п. на пластях и кромках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на пиломатериал из березы сухой ВС сорт, строганный

| Сорт/параметр | Толщина пильная, мм. | Толщина строганная, мм. | Толщина после сушки мин., мм | Ширина, мм. | Длина зачетная, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 сорт | 30 | 22 +/- 1 мм | ~26 | 45, 60, 74 | 2,70; 3,00 -0+1см |

Качество: Допускается:  ложное ядро здоровое 100% и без признаков загнивания, сучки здоровые и черные не выпадающие любых размеров, минеральные включения без ограничений, сердцевинная трубка.

Не допускается: непрострог, трещины, сколы, кривизна, покоробленность, гниль, выпадающие сучки и отверстия из-под выпавших сучков, обзол.

Размеры для каркасной доски, строганной в профиль

22 х 45, 60, 74 х 2,75-3,05 м

Допуски: толщ  +1/- 0мм; ширина +1/-0 мм; длина -0/+1 см.

3-4 мм

Упаковка: пиломатериалы поставляются пакетированными в пачки размерами 110 см (ширина) х 120 см (высота) в сечении, один размер по длине и ширине доски в каждой пачке, с размещенными сухими прокладками через первые 5 и последующие 15 рядов для прочности пакета. Под пакеты прикрепляются бруски 8х8 см для перемещения автопогрузчиком. Пиломатериалы должны быть загружены в автотранспорт так, чтобы было возможна  разгрузка автопогрузчиком. Пакеты должны быть накрыты БЕЛО-ЧЕРНОЙ специальной пленкой для древесины и обвязаны 4-мя металлическими или толстыми полимерными упаковочными лентами с подкладкой защитных уголков.