Смесь. номер С1. Двухкомпонентная, на основе метилового эфира метакриловой кислоты, цемента, кварцевого наполнителя, микрокальцитов, для цементобетонных покрытий. Предел прочности при сжатит (1 час) - 25,6 МПа, Прочность при растяжение при изгибе (1 час) - 8,9 МПа.

Потребность; 28500 кг

Техническая спецификация на смесь (ремонтную, двухкомпонентную)
1. Наименование изделия (оборудования, работ, услуг).
Смесь(ремонтная,двухкомпонентная) 2. Предназначение изделия
(оборудования, работ, услуг). Смесь (ремонтная,
двухкомпонентная)предназначен для ремонта сколов, выбоин,
раковин, поверхностных разрушений бетонных сборных и монолитных
покрытий аэродромов. 3. Основные требования, предъявляемые к
изделию (оборудованию, работам, услугам). Смесь
(ремонтная,двухкомпонентная) должна представлять из себя
пластичный материал на основе полимерного связующего,
наполнителей, заполнителей.Отверждение должно осуществляется в
результате химической реакции с образованием высокопрочного
полимербетона. Смесь должна иметь пониженные требования к
ремонтируемой поверхности, исключать необходимость выполнения
глубоких вырубок в бетоне, иметь высокую адгезию к бетону и
металлу, обеспечивать быстрый набор прочности в диапазоне
температур наружного воздуха от минус 60 ˚С. 4. Технические
характеристики изделия (оборудования, работ, услуг). № п/п
Наименование позиции, ед. измерения Качественные и
функциональные характеристики Наименование стандарта, метод
испытания Смесь (ремонтная, двухкомпонентная) 1 Прочность на
растяжение при изгибе, МПа, не менее: в возрасте 100 мин (при
температуре плюс 20˚С) в возрасте 100 мин (при температуре минус
60˚С) в возрасте 7 сут (при температуре плюс 20˚С) 25,0 25 27,0
Межгосударственный стандарт ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы
определения прочности по контрольным образцам» 2 Прочность на
сжатие, МПа, не менее: в возрасте 100 мин (при температуре плюс
20˚С) в возрасте 100 мин (при температуре минус 60˚С) в возрасте7
сут (при температуре плюс 20˚С) 25,0 25,0 40,0 Межгосударственный
стандарт ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности
по контрольным образцам» 3 Морозостойкость бетона, не менее: 50%
раствор НКМ-М 100% раствор формиата калия 5% раствор хлорида
натрия (NaCl) F2500 F2500 F2600 Межгосударственный стандарт ГОСТ
10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» 4
Средняя плотность, г/см³ 1,95-2,05 Межгосударственный стандарт
ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности» 5 Разница
значений коэффициентасцепления пневматика с поверхностью
затвердевшего ремонтного материала (сухого или частично мокрого),
не более 9% - 6 Адгезионная прочность сцепления с бетоном, МПа, не
менее: в возрасте 100 мин (при температуре плюс 20˚С) в возрасте 100
мин (при температуре минус 60˚С) в возрасте 7 сут (при температуре
плюс 20˚С) 3,3 3,0 4,5 Межгосударственный стандарт ГОСТ 18105-
2010. «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» 7
Водопоглощение, %, не более (в возрасте 7 суток) 0,15
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Метод
определения водопоглощения» 8 Истираемость, г/см³, не более 0,35
Межгосударственный стандарт ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы
определения истираемости» 5. Другие функциональные и
качественные требования к изделию (оборудованию, работам,
услугам). Упаковка: герметичная тарамассойне более 30 кг.
Поставляемыйтовар должен быть изготовлен не ранее І квартала 2019
года. 6. Сроки и объем гарантии. Срок гарантийного хранения: не
менее 36 месяцев. 7. Требования к поставке. К товару должно
прилагаться подробное руководство по применению и нормы расхода
при различных условиях применения. Базис поставки:в соответствии с
приложением.