Краска. на основе полиакрилатов акриловых. На основе акрилатов, светоотражающее, Коэффициент яркости (белизны) высушенной пленки - не менее 70 %; Плотность - 11,2-1,6 кг/см³; Массовая доля нелетучих веществ - не менее 70%
Потребность; 17400 кг
Техническая спецификация на краску 1. Наименование изделия
(оборудования, работ, услуг). Краска (на основе акрилатов,
светоотражающая) 2. Предназначение изделия (оборудования,
работ, услуг). Краска (на основе акрилатов,
светоотражающая)предназначена для нанесения разметки
(маркировки) на искусственных покрытиях взлетно-посадочных
полос аэродромов. 3. Основные требования, предъявляемые к
изделию (оборудованию, работам, услугам). Краска (на основе
акрилатов, светоотражающая) должна иметь влаго-, тепло-,
морозо-, износостойкое быстросохнущее покрытие, обладать
возможностью нанесения на покрытие как дорожно-
разметочными машинами, так и вручную при помощи валиков и
кистей. При нанесении на покрытие в один слой толщина должна
быть в пределах 350-400 мкм. 4. Технические характеристики
изделия (оборудования, работ, услуг). № п/п Наименование
позиции, ед. измерения Качественные и функциональные
характеристики Краска (на основе акрилатов, светоотражающая)
1. Коэффициент яркости (белизны) высушенной пленки, % не
менее 70 2. Плотность, г/см3 1,2-1,6 3. Массовая доля нелетучих
веществ, % не менее70 4. Степень перетира, мкм не более70 5.
Адгезия к бетонной поверхности, Н не менее 20 6. Стойкость
покрытия к действию 3% раствора NaCl при температуре 20±2ºС,
час не менее 24 7. Стойкость покрытия к действию авиационного
керосина при температуре 20±2ºС, час не менее 48 8.
Термостойкость покрытия по бетонной поверхности, циклы не
менее 20 9. Различие значений коэффициента сцепления на
окрашенных и неокрашенных участках ИВПП при сухом и
мокром состоянии поверхности, μ не более 0,2 10 Цвет Белый 5.
Другие функциональные и качественные требования к изделию
(оборудованию, работам, услугам). Поставляемая краска должна
быть расфасована в металлические барабаны (ведра)емкостью
50-60кг. К краске должно дополнительно поставляется
светоотражающие микростеклошарикифракции100-600 микрон,
из учета расхода - 250 грамм на 1 килограмм поставляемой
краски Поставляемое изделие должно быть изготовлено не ранее
1 квартала 2019 года. 6. Сроки и объем гарантии. Срок
гарантийного хранения: не менее 6 месяцев. 7. Требования к
поставке. Базис поставки:в соответствии с приложением


