Жидкость противообледенительная. для обработки искусственных покрытий, антигололедный. Жидкий антигололедный реагент, для обработки искусственных покрытий, плотность -1,35 ±0,02
Потребность; 130 тонн
Техническая спецификация на противообледенительную
жидкость 1. Наименование изделия (оборудования, работ, услуг).
Противообледенительная жидкость (антигололедный реагент) 2.
Предназначение изделия (оборудования, работ, услуг).
Противообледенительная жидкость (антигололедный
реагент)предназначен для применения на бетонном,
железобетонном, асфальтобетонном аэродромном покрытии при
угрозе возникновения гололедных образований, а так же для
удаления уже образовавшегося на покрытии льда и укатанного
снега. 3. Основные требования, предъявляемые к изделию
(оборудованию, работам, услугам). Противообледенительная
жидкость (антигололедный реагент) должен представлять собой
водный раствор формиата калия с ингибиторными
добавками,прозрачную от светло-желтого до светло-коричневого
оттенкажидкость без каких-либо видимых примесей. Реагент
должен обладать низким коррозийным воздействием
обеспечивающей его распределение машинами и механизмами
имеющих металлические распределительные емкости без
антикоррозийного покрытия, и применение на цементобетонных,
железобетонных, асфальтобетонных покрытиях. 4. Технические
характеристики изделия (оборудования, работ, услуг). № п/п
Наименование позиции, ед. измерения Качественные и
функциональные характеристики Наименование стандарта, метод
испытания Антигололедный реагент 1 Плотность раствора, г/см3
1,35 ± 0,02 - 2 Водородный показатель (pH) 7,0-11,5 АМS1435C
(ASTMD 891 либо аналогичный метод) 3 Коррозийное
воздействие (алюмин. сплавы) при полном погружении, мг/см2за
24 час не более 0,3 АМS1435C (ASTMF483 либо аналогичный
метод) 4 Коррозийное воздействие (магниевые сплавы) при
полном погружении, мг/см2 за 24 час не более 0,2 АМS1435C
(ASTMF483 либо аналогичный метод) 5 Коррозийное воздействие
(титановые сплавы) при полном погружении, мг/см2 за 24 час не
более 0,1 АМS1435C (ASTMF483 либо аналогичный метод) 6
Уровень воздействия на бетонное покрытие после 50 циклов
замораживания- оттаивания не более1 АМS1435C (ASTMC672
либо аналогичный метод) 7 Температура кристаллизации
реагента, С0 ниже минус 48 - 5. Другие функциональные и
качественные требования к изделию (оборудованию, работам,
услугам). Поставляемый реагент должен быть расфасован в
полимерной таре общейемкостью 1000 литров имеющих
металлическую обрешетку. Тара возвратная.Вывоз
использованной тары должен осуществляется силами и
средствами поставщика по предварительному согласованию.
Наличие протокола испытаний SMI Inc.и сертификата АМS1435C
либо АМS1435D(c переводом на государственный и русский
языки, заверенные нотариально) Дата изготовления: не ранее І
квартала 2019 года. 6. Сроки и объем гарантии. Срок
гарантийного хранения: не менее 60 мес 

