Герметик. Каучуковый/ Двухкомпонентный, на основе каучуковых смол, Массовая плотность герметика (кг/см3) - 1050, работоспособность в интервале (С°) - 10...+60 Потребность; 54500 кгТехническая спецификация на герметик 1. Наименование изделия
(оборудования, работ, услуг). Герметик (двухкомпонентный, на
основе каучуковых смол) 2. Предназначение изделия
(оборудования, работ, услуг). Герметик (двухкомпонентный, на
основе каучуковых смол)предназначен для герметизации
деформационных (технологических) швов, санации трещин
бетонных, железобетонных, асфальтобетонных покрытий
аэродромов. 3. Основные требования, предъявляемые к изделию
(оборудованию, работам, услугам). Герметик (двухкомпонентный, на
основе каучуковых смол), должен представлять собой материал на
полимерной основе отверждающий при смешении двух
компонентов. Характеристики герметика (двухкомпонентный, на
основе каучуковых смол)должны обеспечивать высокую
износоустойчивость в диапазоне температур характерных в IV-V
дорожно-климатических зонах. Устойчивость к воздействию
применения антигололедных реагентов и других агрессивных
условий окружающей среды, а также эксплуатации воздушных
судов. Герметик (двухкомпонентный, на основе каучуковых
смол)должен иметь высокие адгезионные свойства относительно к
бетонным, асфальтобетонным, металлическим, каменным
поверхностям. 4. Технические характеристики изделия
(оборудования, работ, услуг). № п/п Наименование позиции, ед.
измерения Качественные и функциональные характеристики
Наименование стандарта, метод испытания Герметик
(двухкомпонентный, на основе каучуковых смол) 1. Температурный
диапазон применения, С° -10…+60 Межгосударственный стандарт
ГОСТ 30740-2000 Материалы герметизирующие для швов
аэродромных покрытий 2. Жизнеспособность приготовленного
герметика, час не ниже 1,5 Межгосударственный стандарт ГОСТ
30740-2000 Материалы герметизирующие для швов аэродромных
покрытий 3. Относительное удлинение в момент разрыва, %, при
температуре +20°С при температуре -20°С при температуре -50°С
не менее 500 не менее 200 не менее 50 Межгосударственный
стандарт ГОСТ 30740-2000 Материалы герметизирующие для швов
аэродромных покрытий 4. Работоспособность в интервале
температур, С° -60…+130 - 5. Выносливость, количество циклов не
менее 30 000 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30740-2000
Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий 6.
Адгезия к бетону, МПа,при температуре: +20°С -20°С не менее 1,1
не менее 1,5 - 7. Массовая плотность, кг/м3 1400…1500 - 8.
Стойкость к выдуванию термогазовой струей реактивных
двигателей, секунд, (при температуре 300°С и скорости потока 200
м/с) не менее 180 - 9. Когезионная (при разрыве по герметику)
прочность, МПа не менее 0,8 - 10. Цвет черный 5. Другие
функциональные и качественные требования к изделию
(оборудованию, работам, услугам). Упаковка: металлические либо
пластиковые ведра завода-изготовителя, с массой не более 30 ± 0,5
кг. Поставляемое изделие должно быть изготовлено не ранее 2019
года. Качество товара должно подтверждается Сертификатами
соответствия, сертификатом (паспортом) качества. Основные
характеристики герметика должны соответствовать требованиям
ГОСТ 30740-2000. 6. Сроки и объем гарантии. Срок гарантийного
хранения не менее 12 месяцев. 7. Требования к поставке. Базис
поставки:в соответствии с приложением