Металлические бочки 200 л от производителя. Потребность 1200 шт.Техническая спецификация товара 1. Общие сведения: № конкурса:

Наименование конкурса: № лота: Наименование лота: Бочка 2.

Требования к товару: 2.1. Национальные или межгосударственные

стандарты (при наличии): В соответствии с ГОСТ 13950-91. 2.2.

Функциональные характеристики (основная функция, назначение,

использование, область применения): Предназначены для

транспортировки и хранения нефтепродуктов. 2.3. Технические

характеристики (полное детальное описание материалов, механизмов,

цвет, тип и т.д.): На верхнем дне бочки должна находиться сливно-

наливная горловина с пробкой, имеющая якорь с цепочкой

изготовленные из стали, а также уплотнительную прокладку из

материалов не вступающих в реакцию с горюче-смазочными

материалами. На пробке горловины и верхнем дне бочки

предусмотреть устройство для опломбирования. Тип – 1А1 (бочка

стальная сварная с несъемным верхним дном) Вместимость – 212-230

дм3 Толщина металла (корпуса и дна) – 1,6-1,8 мм Внутреннее и

наружное покрытие – оцинкованное. 2.4. Качественные характеристики

(срок службы, технические регламенты и т.д.): Назначенный срок

службы не менее 10 лет. 2.5. Эксплуатационные характеристики

(надежность, прочность, долговечность и т.д.): Корпус, донья и другие

детали бочки изготавливаются из цельных заготовок с одним

продольным швом. В каждом из доньев бочки выдавливают кольцевой

гофр жесткости диаметром 210 – 300 мм. Часть дна, ограниченная

гофром, должна быть сферическая с высотой выпуклости 8-12 мм. 2.6.

Нормативно – техническая документация (при наличии): 3.

Сопутствующие услуги: 3.1. Год выпуска товара, срок гарантии:

Изготовленные не ранее 2019 года. Быть новым, неиспользованным, в

заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и

исполнении. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с

даты приемки. 3.2. Монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания

товаров, где они должны проводиться: Провести приемо-сдаточное

испытание на шести образцах. Бочки заполнить водой. Три образца

бочек сбрасывают один раз с высоты 1,2 м. Удар должен приходиться

на место соединения продольного шва, корпуса и дна. Еще три образца

так, чтобы удар пришелся на продольный сварной шов. Заполненные

бочки должны выдерживать удар без нарушения герметичности.

Проверка товара осуществляется в базисе поставки представителями

заказчика.

Требования к потенциальному поставщику: 5.1. Разрешительные

документы и др.: Заявка на участие в конкурсе должна содержать

техническую спецификацию с описанием функциональных,

технических, качественных и эксплуатационных характеристик

закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,

промышленные образцы, наименование места происхождения товара и

наименование производителя, и иные характеристики. 6. Требования к

поставщику (победителю): Предоставить оригиналы или нотариально

заверенные копии заводского сертификата качества и/или

технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем

(отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем,

содержащий сведения о комплектности Товара, его технической

характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения,

необходимые для определения качества Товара и его соответствия

нормативно-техническим документам, признанным в Республике

Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на

самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается

штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на

самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных

обозначений.