Техническое задание

на поставку щебня

Наименование поставляемого товара: щебень известняковый (карбонатный) фракции 20-40 мм и 40-80 (70) мм, марки по дробимости не менее М600 (далее по тексту – товар).

Назначение товара: для отсыпки проезжей части дорог с грунто-щебеночным покрытием, а также обочин автомобильных дорог.

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  заключения муниципального контракта.

- Требования к качеству и безопасности товара:

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении).

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям Государственных стандартов, технических условий и норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации, и установленных для  данного вида товара.

Вредные вещества, показатели (факторы) не должны превышать величины гигиенических нормативов, что должно подтверждаться соответствующим санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Щебень известняковый (карбонатный) по характеристикам должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия», а также иной нормативно-технической документации, установленной для данного вида товара:

| Наименование показателя | Технические требования |  | Требование к указанию участниками закупки конкретного значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | 20-40 мм | 40-80 (70) мм | Неизменный показатель |
| Количество | 3000 тонн | 400 тонн | Неизменный показатель |
| Марка по дробимости | Не менее М600 | Не менее М600 | Указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
| Марка по морозостойкости | Не менее F50 | Не менее F50 | Указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
| Содержание зерен слабых пород | Не более 10% | Не более 10% | Указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе | Не более 2% | Не более 2% | Указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
| Содержание глины в комках по массе | Не более 0,25% | Не более 0,25% | Указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |

Щебень известняковый (карбонатный) не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Должен быть стойким к воздействию окружающей среды.

- Требование к транспортировке: Щебень перевозят навалом  автомобильным транспортом, согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации, правилам перевозки грузов автомобильным транспортом.