Техническое задание

на поставку щебня

Наименование поставляемого товара: щебень известняковый (карбонатный) фракции 20-40 мм и 40-80 (70) мм, марки по дробимости не менее М600 (далее по тексту – товар).
Назначение товара: для отсыпки проезжей части дорог с грунто-щебеночным покрытием, а также обочин автомобильных дорог.
Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  заключения муниципального контракта.
1. Требования к качеству и безопасности товара: 
Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении).
Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям Государственных стандартов, технических условий и норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации, и установленных для  данного вида товара.
Вредные вещества, показатели (факторы) не должны превышать величины гигиенических нормативов, что должно подтверждаться соответствующим санитарно-эпидемиологическим заключением.
1. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 
Щебень известняковый (карбонатный) по характеристикам должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия», а также иной нормативно-технической документации, установленной для данного вида товара:
	Наименование показателя
	Технические требования
	Требование к указанию участниками закупки конкретного значения показателя

	Фракция 
	20-40 мм
	40-80 (70) мм
	Неизменный показатель

	Количество
	3000 тонн
	400 тонн
	Неизменный показатель

	Марка по дробимости
	Не менее М600
	Не менее М600
	Указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение

	Марка по морозостойкости
	Не менее F50
	Не менее F50
	Указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение

	Содержание зерен слабых пород
	Не более 10%
	Не более 10%
	Указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение

	Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе
	Не более 2%
	Не более 2%
	Указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение

	Содержание глины в комках по массе
	Не более 0,25%
	Не более 0,25%
	Указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение



Щебень известняковый (карбонатный) не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Должен быть стойким к воздействию окружающей среды.
1. Требование к транспортировке: Щебень перевозят навалом  автомобильным транспортом, согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации, правилам перевозки грузов автомобильным транспортом.
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