ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническая Спецификация

Товар: сваи деревянные, не пропитанные, заострённые, окорённые, с тонко обработанной поверхностью (процесс пилинга)                                                                          Материал: сосна обыкновенная «PinusSylvestris».                                                                                   Окорка: производится  машинным методом, до полного удаления коры, без повреждения заболони, без остатков коры во впадинах;                                                                                                                     Недопустимые пороки древесины: трухлявая наружная гниль; ядровая гниль; заболонная гниль; грибные ядровые пятна, полосы и червоточины; табачные сучки; механические повреждения – пропилы, сколы, излом; сложная кривизна; двойная сердцевина и пасынок; скос пропила относительно торца сваи.                                                                                                                                                                Простая кривизна допускается при стреле прогиба не более 1% от длины.                                  Общая длина свай с заострённой частью, минимальная: 7,1м.;8,1м;9,1м.;10,1м.;12,1м.

Верхушка: заострённая, не менее чем на четыре грани, на длину – не более 5 см. каждая.

| Наименование товара, Код ТН ВЭД | Длина , м. | Диаметр в см. |  | Количество штук в куб.м | Цена DDU Гура Хуморулуй- Romania, Евро/м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхний | Нижний |  |  |
| Сваи деревянные, заострённые, окорённые, хвойных пород, от Пинус Сильвестрис Код ТН ВЭД: 4404100000 | 8 | 16 - 18 | 20 - 24 | 4,00 |  |
|  | 9 | 13 - 15 | 19 - 23 | 4,70 |  |
|  | 10 | 13 – 15 | 20 - 24 | 4,00 |  |
|  | 10 | 16 - 18 | 23 - 28 | 2,92 |  |
|  | 12 | 16 - 18 | 27 - 31 | 2,21 |  |

Маркировка товара: без маркировки                                                                                              Назначение товара: Сваи предназначены для строительства и ремонта, в качестве забивных свай, при возведении свайных фундаментов, укрепления прибрежной территории в пресной и солёной воде, опоры для электрических сетей;