
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническая Спецификация
Товар: сваи деревянные, не пропитанные, заострённые, окорённые, с тонко обработанной поверхностью (процесс пилинга)                                                                          Материал: сосна обыкновенная «PinusSylvestris».                                                                                   Окорка: производится  машинным методом, до полного удаления коры, без повреждения заболони, без остатков коры во впадинах;                                                                                                                     Недопустимые пороки древесины: трухлявая наружная гниль; ядровая гниль; заболонная гниль; грибные ядровые пятна, полосы и червоточины; табачные сучки; механические повреждения – пропилы, сколы, излом; сложная кривизна; двойная сердцевина и пасынок; скос пропила относительно торца сваи.                                                                                                                                                                Простая кривизна допускается при стреле прогиба не более 1% от длины.                                  Общая длина свай с заострённой частью, минимальная: 7,1м.;8,1м;9,1м.;10,1м.;12,1м. 
Верхушка: заострённая, не менее чем на четыре грани, на длину – не более 5 см. каждая.   
	Наименование товара, Код ТН ВЭД


	Длина ,    м.

	Диаметр в см.

	Количество штук в куб.м


	Цена DDU 
Гура Хуморулуй- Romania,
Евро/м3.


	
	
	Верхний

	Нижний
       

	
	

	Сваи деревянные, заострённые, окорённые, хвойных пород, от Пинус Сильвестрис
Код ТН ВЭД: 4404100000

	8
	16 - 18
	20 - 24
	4,00
	

	
	9
	13 - 15
	19 - 23
	4,70
	

	
	10
	13 – 15 
	20 - 24
	4,00
	

	
	10
	16 - 18
	23 - 28
	2,92
	

	
	12
	16 - 18
	27 - 31
	2,21
	


[bookmark: _GoBack]Маркировка товара: без маркировки                                                                                              Назначение товара: Сваи предназначены для строительства и ремонта, в качестве забивных свай, при возведении свайных фундаментов, укрепления прибрежной территории в пресной и солёной воде, опоры для электрических сетей;
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