Кинематическая вязкость при 40° С сСт 34,12

ASTM D445 при 100° С сСт 7,11

ASTM D445

Температура вспышки °С 232 ASTM D92

Температура застывания °С -42 ASTM D97

Плотность при 15° С кг/л 0,840 ASTM D4052

Индекс вязкости 178 ASTM D2270

Цвет красный.