ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


	№ п/п
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Единица измерения товара
	Количество товара

	1
	Искусственная трава
	Для покрытия площадок
	
	м2
	650

	1.1
	Материал/состав
	Полипропилен
	
	[image: ]

	1.2
	Высота ворса
	20
	мм
	

	1.3
	Цвет
	Зеленый
	
	

	1.4
	Тип ворса
	фибриллированная
	
	

	1.5
	Длина рулона
	25
	м
	

	1.6
	Плотность нити
	6600
	Dtex
	

	1.7
	Вес ворса
	875
	гр/м2
	

	1.8
	Количество концов травинок
	21000
	м2
	

	1.9
	Количество стежков на 10 см
	20
	
	

	1.10
	Общий вес
	[bookmark: _GoBack]2012
	гр/м2
	

	1.11
	Состав нити
	100 % РР
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