Сетка базальтовая кладочная FasadPro

Применяется для:

- Для армирования горизонтальных швов кладки

стен с целью повышения ее несущей способности при различных видах ее напряженного состояния (сжатие, растяжение при изгибе по перевязанному сечению, при срезе по перевязанному сечению) и монолитности.

Заменяет металлические сетки согласно  ГОСТ Р 57265-2016.

- В качестве связевых элементов в двухслойных стенах, с облицовкой из кирпича с основным внутренним слоем из различных стеновых материалов (кирпич силикатный и керамический, крупноформатные камни, ячеистобетонные блоки и т.д.)

Преимущества перед металлической сеткой:

- Цена:  дешевле металлической сетки при равных разрывных характеристиках;

- Удобство в работе: легче, компактнее, ровно ложатся на стену, могут легко нарезаться на нужную длину и ширину с использованием ножниц.

- Логистика: в 7 раз легче, компактнее. Не требуют механизированную разгрузку.

- Эксплуатация: не являются «мостом холода», не подвержены гниению, не ржавеют, устойчивы к агрессивным средам, в том числе щелочным; В сравнении с металлической сеткой позволяет значительно уменьшить толщину шва.

Физические характеристики

| Характеристика | Ед. изм. | К 50(25) |
| --- | --- | --- |
| Поверхностная плотность | г/м2 | ≥200 |
| Размер стороны квадрата ячеек | мм, ±10% | 25 |
| Прочность при растяжении | кН/м кН/м | ≥50 ≥50 |
| в продольном направлении |  |  |
| в поперечном направлении |  |  |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении | % | ≤4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении | % | ≤4 |

Упаковка

- Рулоны упакованы в термоусадочную пленку и поставлены вертикально в картонные короба.

| Наименование | Размер паллеты, м | Кол-во на паллете, м2 | Вес паллеты, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетка кладочная базальтовая FasadPro 50/50-25 | 0.8x1.2 | 1500 | 245 |

Допускается по согласованию с потребителем изготавливать материалы  с другими физико-механическими показателями. В целях оптимизации и улучшения технических характеристик продукта производитель оставляет за собой право модифицировать стандартные характеристики продукта без какого-либо уведомления.

| Сетка FasadPro кладочная базальтовая 50/50 25 1м х 50м | FasadPro (50м) | 1 | 4700 |
| --- | --- | --- | --- |