	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к товарам

	01
	Канат стальной 6,2 ГОСТ 2688-80
	Соответствует ГОСТ 2688-80. Диаметр каната 6,2 мм. Диаметр центральной проволоки 0,45 мм, первого слоя (внутреннего) 0,4мм, второго слоя 0,34 мм, наружного слоя 0,45 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 14,47 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть  141, 6 кг. Должен быть поставлен отрезком– 1300 метров. 

	02
	Канат стальной 9,6 ГОСТ 2688-80
	[bookmark: OLE_LINK12]Соответствует ГОСТ 2688-80. Диаметр каната 6,9 мм. Диаметр центральной проволоки 0,50 мм, первого слоя (внутреннего) 0,45мм, второго слоя 0,38 мм, наружного слоя 0,50 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 18,05 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 176, 6 кг. Должен быть поставлен отрезком – 120 метров. 

	03
	Канат стальной 11,5 ГОСТ 7668-80
	Соответствует ГОСТ 7668-80. Диаметр каната 11,5 мм. Диаметр центральной проволоки 0,70 мм, первого слоя (внутреннего) 0,50мм, второго слоя 0,50 мм, наружного слоя 0,40 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 51,96 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 513,0 кг. Должен быть поставлен отрезком – 1300 метров. 

	04
	Канат стальной 14,0 ГОСТ 2688-80
	Соответствует ГОСТ 2688-80. Диаметр каната 14,0 мм. Диаметр центральной проволоки 1,00 мм, первого слоя (внутреннего) 0,95мм, второго слоя 0,75 мм, наружного слоя 1,00 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 74,40 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 728,0 кг. Должен быть поставлен одним отрезком – 220 метров. 

	05
	Канат стальной 19,5  ГОСТ 2688-80
	Соответствует ГОСТ 2688-80. Диаметр каната 19,5 мм. Диаметр центральной проволоки 1,40 мм, первого слоя (внутреннего) 1,30 мм, второго слоя 1,05 мм, наружного слоя 1,40 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 143,61 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 1405,00 кг. Должен быть поставлен одним отрезком – 40 метров. 

	06
	Канат стальной 9,6 Г-В-ОЖ-Н-Р-Т  ГОСТ 2688-80
	Соответствует ГОСТ 2688-80. Стальной канат должен быть оцинкованным, диаметр каната 9,6 мм. Диаметр центральной проволоки 0,70 мм, первого слоя (внутреннего) 0,65 мм, второго слоя 0,55 мм, наружного слоя 0,70 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 36,66 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть358,6 кг. Должен быть поставлен одним отрезком – 20 метров. 

	07
	Канат стальной 16,5 6 Г-В-ОЖ-Н-Р-Т  ГОСТ 2688-80
	Соответствует ГОСТ 2688-80. Стальной канат должен быть  оцинкованным, диаметр каната 16,5 мм. Диаметр центральной проволоки 1,20 мм, первого слоя (внутреннего) 1,10 мм, второго слоя 0,90 мм, наружного слоя 1,20 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 104,61 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 1025,0 кг. Должен быть поставлен одним отрезком – 40 метров. 

	08
	Канат стальной 19,5 Г-В-ОЖ-Н-Р-Т ГОСТ 2688-80
	Соответствует ГОСТ 2688-80. Стальной канат должен быть оцинкованным, диаметр каната 19,5 мм. Диаметр центральной проволоки 1,40 мм, первого слоя (внутреннего) 1,30 мм, второго слоя 1,05 мм, наружного слоя 1,40 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 143,61 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 1405,0 кг. Должен быть поставлен одним отрезком – 100 метров. 

	09
	Строп УСК-1  4,0/4000 (22,5)
	[bookmark: OLE_LINK24]Универсальный строп канатного исполнения должен соответствовать ГОСТ 25573-82. 
[image: Строп канатный петлевой УСК1]Строп канатный должен быть грузоподъемностью 4,0 т, длина L 4000 мм. Диаметр каната 22,5 мм.
 Концы канатов должны заделываться заплеткой. Должен быть поставлен в количестве 4 штук

	10
	Строп УСК1  4,0/15000  (22,5)
	Универсальный строп канатного исполнения должен соответствовать ГОСТ 25573-82. 
[image: Строп канатный петлевой УСК1]Строп канатный должен быть грузоподъемностью 4,0 т, длина L 15 000 мм. Диаметр каната должен быть 22,5 мм.
 Концы канатов должны заделываться заплеткой. Должен быть поставлен в количестве 2 штук. 

	11
	Строп УСК1  4,0/20000 (22,5)
	Универсальный строп канатного исполнения должен соответствовать ГОСТ 25573-82. 
[image: Строп канатный петлевой УСК1]Строп канатный должен быть грузоподъемностью 4,0 т, длина L 20 000 мм. Диаметр каната 22,5 мм.
 Концы канатов должны заделываться заплеткой. Должен быть поставлен в количестве 2 штук. 

	12
	Строп УСК1  5,0/33000 (24,0) оцинкованный
	Универсальный строп канатного исполнения должен соответствовать ГОСТ 7668-80. Строп канатный должен быть грузоподъемностью 5,0 т длина L 33000 мм, диаметр каната 24 мм. Концы канатов должны заделываться заплеткой, строп должен быть оцинкованным. Строп должен быть поставлен в количестве 2 штук. 

	13
	Строп УСК1 6,3/12000 (29,0) оцинкованный
	Универсальный строп канатного исполнения должен соответствовать ГОСТ 7668-80. Строп канатный должен быть грузоподъемностью 6,3т длина L 12000 мм, диаметр каната 29 мм. Концы канатов должны заделываться заплеткой, строп должен быть оцинкованным. Строп должен быть поставлен в количестве 2 штук. 

	14
	Строп УСК1 3,2/5000 (19,0) оцинкованный
	Универсальный строп канатного исполнения должен соответствовать ГОСТ 7668-80. Строп канатный должен быть грузоподъемностью 3,2 т длина L 5000 мм, диаметр каната 19 мм. Концы канатов должны заделываться заплеткой, строп должен быть  оцинкованным. Строп должен быть поставлен в количестве 2 штук. 

	15
	Строп УСК1 2,5/3000 (17,0) оцинкованный
	Универсальный строп канатного исполнения соответствует ГОСТ 25573-82. Строп канатный грузоподъемностью 2,5 т длина L 3000 мм, диаметр каната 17 мм. Концы канатов заделываются заплеткой, строп оцинкованный. Строп поставляется в количестве 2 штук. Страна происхождения -Россия

	16
	Строп УСК1 1,25/3000 (12,0) оцинкованный
	Универсальный строп канатного исполнения должен соответствовать ГОСТ 7668-80. Строп канатный должен быть грузоподъемностью 1,25 т длина L 3000 мм, диаметр каната 12 мм. Концы канатов должны заделываться заплеткой, строп должен быть оцинкованным. Строп должен поставляться в количестве 2 штук. 

	17
	Канат стальной Д33 с одной стороны коуш ГОСТ 2224-93 длина 140м
	Должен соответствовать ГОСТ 7668-80. Диаметр каната должен быть 33 мм. Канат стальной, по назначению: грузовой; по механическим свойствам марки- В, по виду покрытия поверхности проволок в канате – их проволоки без покрытия, по способу свивки – нераскручивающиеся, по точности изготовления: повышенной, по направлению свивки – правой. Диаметр центральной проволоки 2,00 мм, первого слоя (внутреннего) 1,5 мм, второго слоя 1,5 мм, наружного слоя 1,8 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 420,96 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть  4155,0 кг. Суммарное всех проволок в канате 618500,00 квадратных миллиметров, каната в целом 507000,0 квадратных миллиметров. Должен быть поставлен одним отрезком – 140,0 метров. 
Должен соответствовать ГОСТ 2224-93. 
[bookmark: i32586][image: http://files.stroyinf.ru/data1/11/11255/x002.jpg]
D-95 mm B-50 mm L-158 mm L1-255 mm R-19.0 mm S-6.0 mm S1-24.0 mm Масса 1,850 кг
Коуши должны изготавливаться из стали марок: Ст3сп5.
Коуш должен быть подвергнут временной противокоррозионной защите в соответствии с ГОСТ 9.104 по варианту временной защиты ВЗ-1 или ВЗ-4.  

	18
	Канат стальной Д22,5 с одной стороны коуш ГОСТ 2224-93 длина 80м  (правый)
	Должен соответствовать ГОСТ 2688-80. Диаметр каната должен быть 22,5 мм. Канат стальной, по назначению: грузовой; по механическим свойствам марки- В, по виду покрытия поверхности проволок в канате – их проволоки без покрытия, по способу свивки – нераскручивающиеся, по точности изготовления: повышенной, по направлению свивки – правой. Диаметр центральной проволоки 1,60 мм, первого слоя (внутреннего) 1,50 мм, второго слоя 1,20 мм, наружного слоя 1,60 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 188,78 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 1850,00 кг. Должен быть поставлен двумя отрезками по 80,0 метров.  
Соответствует ГОСТ 2224-93.
[image: http://files.stroyinf.ru/data1/11/11255/x002.jpg]
D-85 mm B-42 mm L-142 mm L1-225 mm R-16.0 mm S-5.0 mm S1-21.0 mm Масса 1,320 кг
Коуши должны изготавливаться из стали марок: Ст3сп5.
Коуш должен быть подвергнут временной противокоррозионной защите в соответствии с ГОСТ 9.104 по варианту временной защиты ВЗ-1 или ВЗ-4. 

	19
	Канат стальной Д29 с одной стороны коуш ГОСТ 2224-93 длина 246м
	Должен соответствовать ГОСТ 7668-80. Диаметр каната должен быть 29 мм. Канат стальной, по назначению: грузовой; по механическим свойствам марки- В, по виду покрытия поверхности проволок в канате – их проволоки без покрытия, по способу свивки – нераскручивающиеся, по точности изготовления: повышенной, по направлению свивки – правой. Диаметр центральной проволоки 1,80 мм, первого слоя (внутреннего) 1,30 мм, второго слоя 1,30 мм, наружного слоя 1,60 мм. Расчетная площадь сеченая всех проволок 325,42 квадратных миллиметров. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната должна быть 3215,0 кг. Суммарное всех проволок в канате 446000,00 квадратных миллиметров. Должен быть поставлен одним отрезком – 246 метров.  
Должен соответствовать ГОСТ 2224-93.
[image: http://files.stroyinf.ru/data1/11/11255/x002.jpg]
D-85 mm B-42 mm L-142 mm L1-225 mm R-16.0 mm S-5.0 mm S1-21.0 mm Масса 1,320 кг
Коуши должны изготавливаться из стали марок: Ст3сп5.
Коуш должен быть подвергнут временной противокоррозионной защите в соответствии с ГОСТ 9.104 по варианту временной защиты ВЗ-1 или ВЗ-4. 
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