**Поставка краски для разметки дорог и дорожных покрытий**

(ОКПД2: 20.30.12.120).

Назначение товара: для нанесения линий горизонтальной дорожной разметки.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Значение показателя*** |
| Цвет плёнки | **Белый** |
| Внешний вид плёнки после высыхания | Гладкая однородная поверхность без  посторонних включений, трещин, пузырей или отслоений |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, должна быть не менее | 70 |
| Условная вязкость, с, должна быть | 140 |
| Степень перетира, мкм, должна быть | 50 |
| Время высыхания до степени 3, мин, должно быть не более | 30 |
| Плотность, г/см³, должна быть не менее | 1,6 |
| Коэффициент яркости, %, должен быть более | 80 |
| Адгезия , баллы, должна быть | 1 |
|  |  |
| Стойкость высушенной плёнки к статическому воздействию 10% -ного водного раствора щелочи гидрооксида натрия при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 48 |
|  |  |
| Стойкость высушенной плёнки к статическому воздействию 3% -ного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Укрывистость высушенной плёнки , г/м², не менее,  (метод испытания по ГОСТ 8784-75, метод 1)\* | 200 |
| Краска должна быть пригодной для нанесения на дорожное покрытие методом безвоздушного распыления. | Наличие |
| УПАКОВКА ТОВАРА:  Стальное ведро со съемным верхом, ручками, с кольцевым замком либо крышкой зажимного типа с герметичной прокладкой, обеспечивающее сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении, весом **не более, кг.** | **30** |

Товар должен быть изготовлен не ранее апреля 2019 года.Поставляемая краска должна соответствовать требованиям национального стандарта: ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», либо требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

МАРКИРОВКА ТОВАРА:

Маркировка должна быть нанесена на потребительскую и транспортную тару непосредственно или в виде этикетки в соответствии с ГОСТ14192-96 и ГОСТ 19433-88.

Маркировка краски для дорожной разметки должна содержать следующие данные:

-наименование продукта,

-наименование страны изготовителя,

-наименование предприятия изготовителя,

-область применения,

-правила и условия безопасного хранения и транспортировки,

-юридический адрес предприятия-изготовителя,

-массу нетто,

-массу брутто,

-товарный знак предприятия изготовителя (при наличии),

-дату изготовления, номер партии,

-срок годности,

-обозначение нормативного документа, по которому изготавливается продукция.

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 6 месяцев и исчисляется с даты изготовления товара. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.