1. Требования к качеству товара

    - ЖС32-ВИ Ø 90 в соответствии с ТУ1-92-177-91 «Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочных сплавов вакуумной выплавки».

2. Требования к техническим характеристикам товара

1.2.1. Состояние поставки ЖС32-ВИ Ø 90 – литая прутковая заготовка.

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

3.1. применение для авиационного назначения.

3.2. Химический состав ЖС32-ВИ:

| углерод |  | хром | алюминий | никель | молибден | вольфрам | кобальт | рений | тантал | ниобий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12-0,17 |  | 4,5-5,3 | 5,7-6,2 | основа | 0,9-1,3 | 8,1-8,9 | 9,0-9,5 | 3,6-4,3 | 3,7-4,4 | 1,4-1,8 |
| ванадий | бор | церий | иттрий | лантан | кремний | марганец | сера | фосфор | железо | свинец |
| не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,15 | 0,02 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,20 | 0,30 | 0,005 | 0,010 | 0,5 | 0,0005 |
| висмут |  | сурьма | мышьяк | селен | серебро | олово | цинк | медь | кислород | азот |
| не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0005 |  | 0,0015 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 | 0,006 | 0,002 | 0,002 |

Механические свойства ЖС32-ВИ:

| Марка сплава | Режим термической обработки контрольных образцов | Температура испытания °С | Постоянно приложенное напряжение, Н/мм2 (кгс/мм2) | Время до разрушения в часах, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖС32-ВИ | Без термообработки | 975 1000 | 294 (30) 275 (28) | 40 40 |

4. Требования к размерам товара

4.1. ЖС32-ВИ - Ø 90 мерной длины.

5. Требования к количеству товара

5.1. ЖС32-ВИ - Ø 90 – 2500 кг.

6. Срок поставки

6.1. ЖС32-ВИ - Ø 90 – 1500 кг – 15.08.2019г, 1000 кг – 15.09.2019г

7. Требования к упаковке товара

7.1. Наличие бирок обязательно.