[bookmark: _Toc332265228]1. Требования к качеству товара
1.1.1. [bookmark: _Toc332265229]ЖС32-ВИ Ø 90 в соответствии с ТУ1-92-177-91 «Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочных сплавов вакуумной выплавки».
[bookmark: _Toc332265229]2. Требования к техническим характеристикам товара
1.2.1. Состояние поставки ЖС32-ВИ Ø 90 – литая прутковая заготовка.
[bookmark: _Toc332265231]3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
3.1. применение для авиационного назначения.
3.2. Химический состав ЖС32-ВИ:

	углерод
	хром
	алюминий
	никель
	молибден
	вольфрам
	кобальт
	рений
	тантал
	ниобий

	0,12-0,17
	4,5-5,3
	5,7-6,2
	основа
	0,9-1,3
	8,1-8,9
	9,0-9,5
	3,6-4,3
	3,7-4,4
	1,4-1,8

	ванадий
	бор
	церий
	иттрий
	лантан
	кремний
	марганец
	сера
	фосфор
	железо
	свинец

	не более

	0,15
	0,02
	0,025
	0,005
	0,005
	0,20
	0,30
	0,005
	0,010
	0,5
	0,0005

	висмут
	сурьма
	мышьяк
	селен
	серебро
	олово
	цинк
	медь
	кислород
	азот

	не более

	0,0005
	0,0015
	0,0015
	0,0005
	0,0002
	0,0015
	0,0015
	0,006
	0,002
	0,002



Механические свойства ЖС32-ВИ:

	Марка сплава
	Режим термической обработки контрольных образцов
	Температура испытания °С
	Постоянно приложенное напряжение, Н/мм2 (кгс/мм2)
	Время до разрушения в часах, не менее

	ЖС32-ВИ
	Без термообработки
	975
1000
	294 (30)
275 (28)
	40
40



[bookmark: _Toc332265232]4. Требования к размерам товара
4.1. ЖС32-ВИ - Ø 90 мерной длины. 
5. Требования к количеству товара
[bookmark: _Toc332265233]5.1. ЖС32-ВИ - Ø 90 – 2500 кг.  
6. Срок поставки
6.1. ЖС32-ВИ - Ø 90 – 1500 кг – 15.08.2019г, 1000 кг – 15.09.2019г   
[bookmark: _Toc332265233]7. Требования к упаковке товара
7.1. Наличие бирок обязательно.
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