Характеристика используемых материалов:

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Каркас контейнерной площадки |  |
| Труба оцинкованная профильная квадратная | Труба оцинкованная профильная должна соответствовать ГОСТ 8639-82. Качество покрытия профильных оцинкованных труб должно соответствовать ГОСТ 9.307-89, цинковое покрытие снаружи и изнутри. Квадратное сечение, размер 60х60 мм, толщина стенки 2 мм. - 400 м |
| Труба оцинкованная профильная прямоугольная | Труба оцинкованная профильная должна соответствовать ГОСТ 8645-86. Качество покрытия профильных оцинкованных труб должно соответствовать ГОСТ 9.307-89, цинковое покрытие снаружи и изнутри. Прямоугольное сечение, размер 40х25 мм, толщина стенки 2 мм — 800 м |
| Ограждение |  |
| Профлист | Профлист оцинкованный, марка С21, толщина 0,7 мм. должен соответствовать ГОСТ 24045-2016 Цинковое покрытие с полимерным покрытием по ГОСТ 30246. Цвет ограждения «Лиственный зеленый» RAL 6002.- 700 м2. |
| Крыша |  |
| Профлист | Профлист оцинкованный, марка С8, толщина 0,7 мм.должен соответствовать ГОСТ 24045-2016 Цинковое покрытие с полимерным покрытием по ГОСТ 30246. Цвет ограждения «Лиственный зеленый» RAL 6002. - 300м3 |
| Крепление профлиста к каркасу |  |
| Саморезы | Саморез 5,5х19 оцинкованный кровельный для металлических конструкций, самосверлящий с шестигранной головкой с буртом D=8 и шайбой EPDM, сталь С1022, головка окрашена RAL 6002.DIN7504K — 3000 шт. |