Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на бутылку стеклянную винодельческую

Технические характеристики бутылки стеклянной должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, ГОСТ 32131-2013, ГОСТ 10117.2-2001.

Настоящее техническое описание образца-эталона распространяется на стеклянную бутылку номинальной вместимостью 750 см3 оливкового цвета, предназначенную для розлива в промышленных условиях, хранения и транспортировки вина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННОЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ

| № п/п | Параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет стекла | Оливковый |
| 2 | Масса, г | 5211% |
| 3 | Водостойкость, см3 р-ра соляной кислоты, см3 | не более 0,35 |
| 4 | Номинальная вместимость, см3 | 7505,0 |
| 5 | Полная вместимость, см3 | 771 |
| 6 | Высота, мм | 3101,8 |
| 7 | Диаметр корпуса, мм | 74,91,4 |
| 8 | Овальность корпуса, мм | не более 2,8 |
| 9 | Наружный диаметр венчика горловины, мм | 29,8 0,5 |
| 10 | Внутренний диаметр венчика горловины, мм | 18,5 0,5 |
| 11 | Диаметр укрепляющего кольца, мм | 29,80,5 |
| 12 | Минимальный внутренний диаметр венчика, мм | 17 |
| 13 | Высота венчика горловины, мм | 14 |
| 14 | Отклонение от вертикальной оси, мм | не более 3,34 |
| 15 | Толщина стенки, мм | не менее 1,2 |
| 16 | Толщина дна, мм | не менее 3 |
| 17 | Термическая устойчивость, Co | не менее 35 |
| 18 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению (в течение 60 сек.), кгс/см2 | не менее 5 |
| 19 | Отжиг дно, нм/см | не более 115 |
| 20 | Отжиг стенка, нм/см | не более 115 |
| 21 | Покрытие – горячее, CTU: корпус | 30-60 |
| 22 | Покрытие – горячее, CTU: венчик | 5-10 |
| 23 | Покрытие – холодное | 10-20 |
| 24 | Ориентация бутылки | оптическая |

На дне бутылки (на внешней стороне) должен находиться оттиск «М» (чертеж бутылки с оттиском прилагается).

Количество бутылки, необходимое к поставке – 6 000 000 штук.

Каждая партия поставляемой бутылки стеклянной должна сопровождаться следующими документами:

- удостоверением качества и безопасности с указанием требуемых настоящим техническим заданием параметров и характеристик поставляемых бутылок стеклянных, даты изготовления, количества поставляемой бутылки стеклянной согласно накладной, сопровождающей партию, наименования изготовителя и поставщика.

- декларацией о соответствии Таможенного союза.