Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на бутылку стеклянную винодельческую

Технические характеристики бутылки стеклянной должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, ГОСТ 32131-2013, ГОСТ 10117.2-2001.
Настоящее техническое описание образца-эталона распространяется на стеклянную бутылку номинальной вместимостью 750 см3 оливкового цвета, предназначенную для розлива в промышленных условиях, хранения и транспортировки вина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННОЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ

	№ п/п
	Параметры
	Требования

	1
	Цвет стекла
	Оливковый

	2
	Масса, г
	521[image: ][image: ]1%

	3
	Водостойкость, см3 р-ра соляной кислоты, см3
	не более 0,35

	4
	Номинальная вместимость, см3
	750[image: ][image: ]5,0

	5
	Полная вместимость, см3
	771

	6
	Высота, мм
	310[image: ][image: ]1,8

	7
	Диаметр корпуса, мм
	74,9[image: ][image: ]1,4

	8
	Овальность корпуса, мм
	не более 2,8

	9
	Наружный диаметр венчика горловины, мм
	29,8 [image: ][image: ]0,5

	10
	Внутренний диаметр венчика горловины, мм
	18,5[image: ][image: ] 0,5

	11
	Диаметр укрепляющего кольца, мм
	29,8[image: ][image: ]0,5

	12
	Минимальный внутренний диаметр венчика, мм
	17

	13
	Высота венчика горловины, мм
	14

	14
	Отклонение от вертикальной оси, мм
	не более 3,34

	15
	Толщина стенки, мм
	не менее 1,2

	16
	Толщина дна, мм
	не менее 3

	17
	Термическая устойчивость, Co
	не менее 35

	18
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению (в течение 60 сек.), кгс/см2
	не менее 5

	19
	Отжиг дно, нм/см
	не более 115

	20
	Отжиг стенка, нм/см
	не более 115

	21
	Покрытие – горячее, CTU: корпус
	30-60

	22
	Покрытие – горячее, CTU: венчик
	5-10

	23
	Покрытие – холодное
	10-20

	24
	Ориентация бутылки
	оптическая



На дне бутылки (на внешней стороне) должен находиться оттиск «М» (чертеж бутылки с оттиском прилагается).

Количество бутылки, необходимое к поставке – 6 000 000 штук.

Каждая партия поставляемой бутылки стеклянной должна сопровождаться следующими документами:
· удостоверением качества и безопасности с указанием требуемых настоящим техническим заданием параметров и характеристик поставляемых бутылок стеклянных, даты изготовления, количества поставляемой бутылки стеклянной согласно накладной, сопровождающей партию, наименования изготовителя и поставщика.
· декларацией о соответствии Таможенного союза.
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