| № | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Искусственное покрытие (искусственный газон) | Искусственное покрытие футбольного поля должно состоять из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна, содержащего не менее 6 монофиламентных нитей двух цветов, соответствующих цветам натурального травяного покрытия и устойчивых к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению, с высотой ворса не менее 60 мм. Линейная плотность: не менее 12 000 дтекс. Форма волокна: ромбовидная. Ширина волокна: не менее 1 мм. Толщина волокна: не менее 280 микрон. Шаг между стежками: не менее 5/8 дюймов. Плотность стежка: не менее 9400 стежков /кв.м. Количество стежков на 1 м.кв.: не менее 150. Тип стежков в ряд: прямой. Вес ворса: не менее 1400 г/м.кв. Полиэтиленовое волокно искусственного покрытия должно размещаться на двухслойной полипропиленовой подложке методом тафтинга с расстоянием между строчками не более 16 мм с использованием бутадиен-стирольного или полипропиленового основания. Вес первичной тканной полиамидной подложки: не менее 275 г/кв.м. Вес вторичной латексной подложки: не менее 850 г/кв.м. Вес подложки: не менее 1050 г/кв.м. Основное искусственное покрытие должно иметь дренажную систему, которая мгновенно пропускает воду, не должно выгорать, должно иметь высокую устойчивость к истиранию, должно быстро восстанавливаться после игр. Водопроницаемость: не менее 85 л/мин. Диаметр дренажного отверстия: не менее 4 мм. Количество дренажных отверстий на квадратный метр: не менее 90. Огнестойкость: DIN 51960, класс 1 (неизменный показатель). Цвет искусственного покрытия: зеленый. Основное искусственное покрытие не должно содержать токсичных веществ, свинца и тяжелых металлов. Тип упаковки: рулон. | м.кв. | 7 725 |
| 2. | Амортизирующий наполнитель | Амортизирующий наполнитель должен состоять из модифицированного резинового гранулята (резиновой крошки) черного цвета фракцией в диапазоне от 0,8 мм до 2,2 мм, обеспечивающего водопроницаемость покрытия не менее 40 л в минуту на 1 м2. | кг | 112 500 |
| 3. | Полиуретановый клей | Полиуретановый клей предназначен для фиксации искусственного покрытия в области шва на специальную (шовную) ленту. Полиуретановый клей должен выдерживать высокие механические нагрузки, должен подходить для укладки покрытий на больших площадях на открытом воздухе и для нанесения как ручным, так и механическим способом, должен быть морозостойким, применим для покрытий с подогревом, не должен содержать не органических растворителей. Время для укладки: не более 120 минут. Расход: в диапазоне от 750 г/м² до 1300 г/м². Время максимального набора прочности: меньше 25 часов. Температура эксплуатации клеевого шва: в интервале от -50 до +80 градусов Цельсия. Рабочая температура использования: в диапазоне от +0 до +50 градусов Цельсия. Рекомендуемая влажность окружающей среды до 80% относительно основания. | кг | 1 350 |
| 4. | Шовная лента | Лента шовная должна быть высокопрочной и предназначена для фиксации искусственного покрытия в области шва с применением реактивного полиуретанового клея. Основой ленты должен быть полиэстр, ширина, м: не менее 0,3, тип упаковки: рулон. | м | 3 000 |
| 5. | Рулонное легкоатлетическое покрытие (в том числе технологический подрез 5%) | Рулонное легкоатлетическое покрытие должно представлять собой произведенное в заводских условиях каландрированное, вулканизированное двухслойное покрытие из синтетического каучука и должно имеет текстуру в виде закрытых ячеек. Верхний слой рулонного легкоатлетического покрытия изготавливается из прессованного каучука, структура нижнего слоя ромбовидно-ячеистая, рисунок оборотной стороны покрытия в виде вытянутых пчелиных сот. Цвет нижнего слоя покрытия: серый или темно-серый. Цвет верхнего слова покрытия: терракотовый. Вертикальная деформация: не менее 2,3 мм. Твердость по Шору А: не менее 50 условных единиц и не более 65 условных единиц. Толщина покрытия не менее 13,5 мм. Вес покрытия: не менее 12,0 кг/кв.м. Рулонное легкоатлетическое покрытие должно быть устойчиво к внешним климатическим воздействиям, обладать водонепроницаемой структурой и иметь возможность использования для бега в шипованной спортивной обуви. Поглощение удара должно быть в диапазоне от 20% до 55%. Прочность на разрыв: не менее 0,55 МПА. Растяжение до разрыва: не менее 120%. Сопротивление скольжению при сухом покрытии: не менее 100. Сопротивление скольжению при влажном покрытии: более 55. Амортизация: не менее 37% , но не более 45 %. Стойкость к истиранию: не менее 180 куб.мм не более 205 куб.мм. Рулонное легкоатлетическое покрытие должно иметь действующий сертификат Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) №___________*, а также должно быть сертифицировано в системе менеджмента качества ISO и должно иметь соответствующий сертификат. Тип упаковки: рулон. | м.кв | 6 520,50 |
| 6. | Двухкомпонентный полиуретановый клей | Двухкомпонентный полиуретановый клей должен быть предназначен для крепления рулонного легкоатлетического покрытия. Двухкомпонентный полиуретановый клей не должен содержать воды и красителей. Состав: Компонент А: Эпокси-Полиуретановые Смолы: не более 90% ; Бисфенол А-Эпихлоридрин: не менее 10% . Компонент Б 2,4,6 Три (Диметил-Аминометил-Фенол): не менее 10%; Изомер Ксилена: не менее 30%; 3- Аминометил-3,5,5-Триметилцикрогексиламин: не более 60%. Тип упаковки: пластиковые ведра не менее 10 кг. | кг | 7 452 |
| 7. | Однокомпонентная полиуретановая краска | Краска должна быть одобрена компанией-производителем поставляемого рулонного легкоатлетического покрытия. Краска в % соотношении должна состоять из: Синтетический каучук и красящие пигменты: не менее 69% не более 73%; Ксилол: не менее 14% не более 16%; 2-метокси-1-метилэтилацетат: не менее 3% не более 4%; Этилбензол: не менее 0,7% не более 0,8%; N-бутилацетат: не менее 9% не более 10%. | кг | 140 |