ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку клея ВК-9.

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Ориентировочное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей ВК-9 (без наполнителя) | Двухкомпонентный клей холодного отверждения разработанный ФГУП «ВИАМ» . Клей должен представлять собой однородную массу вязкотекучей консистенции без посторонних включений и сгустков . Внешний вид клея должен определяться визуально после смешения компонентов№1 и №2 . Клей должен представлять собой двухкомпонентную эпоксидную композицию холодного отверждения. Компоненты №1 и №2 должны представлять собой смесь ингредиентов, входящих в состав клея. Жизнеспособность клея должна быть : при температуре от 15 до 20 ºС не менее 2,5 ч; при температуре от 21 до 250 С не менее 2 ч.; при температуре от 26 до 270 С не менее 1,5 ч.; при температуре от 28 до 350 С не менее 1,0 ч. Предел прочности при сдвиге клеевых соединений (определенный по ГОСТ 14759) на образцах из алюминиевого сплава Д16АТ по ГОСТ 21631 , анодированного в хромовой кислоте, или зачищенного (зашкуренного), или опескоструенного должен быть : при температуре 20 ºС не менее 13,7(140,0) МПа (кгс/см2) ; при температуре 80 ºС не менее 5,4(55,0) МПа (кгс/см2) ; при температуре 125 ºС не менее 4,4(45,0) МПа (кгс/см2) ; Предел прочности при сдвиге клеевых соединений при повышенных температурах испытания должны определять в случае эксплуатации клея при данных температурах. Клей должен поставляться комплектно в виде двух компонентов : компонент №1( без наполнителя) 60 массовых частей и компонент №2 40,6 массовых частей . Компоненты №1 и №2 клея должны упаковываться в оцинкованные барабаны по ГОСТ 5044, тип I исполнение А2 (БО I А2 – 50), оцинкованные фляги по ГОСТ 5799, полиэтиленовую тару по ГОСТ Р 50962, ГОСТ 33756. Клей не должен быть взрывоопасен, не должен самопроизвольно воспламеняться. Должен относиться ко 2 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 на основании токсикологических характеристик веществ, входящих в его состав . Гарантийный срок хранения компонентов №1 и №2 клея должен быть 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения должна производиться перепроверка свойств клея для допуска его в производство . Клей должен применяться для клеевых, клеесварных и клеерезьбовых соединений из стали, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, сталей и композиционных материалов в конструкциях, работающих от минус 60°С до плюс 125°С длительно, при плюс 200°С - 500ч и при температуре плюс 250°С - 5ч. Приемка клея должна производиться отделом контроля качества предприятия-изготовителя . Продукция должна быть принята АО «РТ-Техприемка». В паспорте на продукцию должна стоять печать и подпись представителя АО «РТ-Техприемки»! Наличие у изготовителя продукции лицензии ФГУП ВИАМ на изготовление клея обязательна! | кг | 2 937,0 |