Техническое задание : Порода древесины - Дуб
Объемы закупки - От 120 м3 в месяц
Срок контракта - От 1 года
Вид распила древесины - Тангенциальный, радиальный
Сорт 1 сорт – 100% в партии
Влажность - 6-8%
Толщина доски; 18 мм – в строганном виде +-1 мм,
22 мм – в нестроганном виде +-1 мм
Ширина доски; 78 мм – в строганном виде +- 1 мм
85 мм - в нестроганном виде +-1 мм
Длина доски 80% - 440 мм,
20% - 370, 300, 230 мм (Длина доски является фиксированной и на одном паллете доска должна быть строго одной длины и ширины)
Обработка - Строгание с 4 сторон, прострог 100%
Вид погрузки - Боковая, задняя
Вид транспортировки - Евро фура
Адрес поставки - Чувашская Республика
Допуски по геометрии; Ширина 0+1 мм, длина 0+5 мм, толщина 0+0, 5 мм
Зачетный размер для подсчетов оплачиваемых объемов - В зачет идет заготовка длиной на 20 мм меньше факта, шириной меньше на 10 мм.
Способ оплаты; Безналичный, наличный
Условия поставки и оплаты - обсуждаются с производителем

Описание качества заготовки: Позиция №1
Сорт 1 Лицевая сторона: ровный цвет; без дефектов и пороков Оборотная сторона, торцевые и кромочные стороны: небольшой перепад цвета, относительно лицевой стороны, светлые сучки диаметром до 3мм, тёмные сучки диаметром до 2мм, глубиной не более 10мм, количеством не более 1 штук на плашку. Не допускается !!!: трещины на торцах и по пласти, прорость на лицевой стороне, заболонь, пятнистость, водослой, сердцевидные лучи под углом более 45° к направлению волокон (косослой), червоточина, гниль, механические повреждения.
Сорт 2 Лицевая сторона: ровный цвет, допускается единичный небольшой сбой по цвету, светлые здоровые сучки диаметром менее 5мм, тёмные сучки диаметром менее 3мм, не более 2 штук на доску (<10% поставки).
Оборотная сторона, торцевые и кромочные стороны: небольшой сбой по цвету, относительно лицевой стороны, светлые и тёмные сучки диаметром до 7мм, глубиной не более 10мм, без ограничения, заболонь до 1/3 толщины заготовки, пятнистость, водослой.
Не допускается !!!:трещины на торцах и по пласти, сердцевидные лучи под углом более 45° к направлению волокон (косослой), червоточина, гниль, механические повреждения.
Допускаются сучки на заготовке, которые соответствуют образцам № 2, 4, 5 изображенных на фотоснимке ниже.
Не допускаются сучки, на заготовке которые соответствуют образцам № 1, 3 изображенных на фотоснимке ниже.

