Нелегированная сварочная проволока Технические параметры: Диаметр – 1.0 мм Предел текучести (Н / мм2) – мин. 420 Прочность на растяжение (Н / мм2) – 500-640 Сила удара (ISO-V/-30°C) – мин.47J Относительное удлинение (Lo=5do) (%) – мин 22. Особенности и область применения: * Стальные конструкции и машиностроение. * Сварка судов, котельных резервуаров, деталей труб. * Сварка тонкостенных сталей. * Тонколистовая сварка в автомобильной промышленности. * Идеальная плавная подача, отличные сварочные характеристики. * Защитные газы: TIG: Ar MAG: 20% CO2 - 80% Ar или чистый CO2. Приемка товара будет проводится комиссией для предварительного осмотра и выявления соответствия с требованиями заказчика. Гарантия на продукцию – 1 год. Наличие сертификатов качества. Поставляемый товар должен предварительно пройти лабораторные испытания у заказчика.