**Место поставки товара:** Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск.

**Условия поставки**: Поставка Товара осуществляется самовывозом, на основании предварительной письменной заявки Заказчика, поданной не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часов до фактической поставки товара. Самовывоз в пределах г. Альметьевска и за пределами г. Альметьевска на расстоянии не более 20 км осуществляется Заказчиком. Более 20 км. доставка осуществляется за счет Поставщика..

**Гарантия:** не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

**Требования к характеристикам товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | ОКДП | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу, руб., в т.ч. НДС-20% | Сумма, руб., в т. ч. НДС-20% |
| **1** | Эмульсия битумная  | 19.20.42.121 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение для эмульсии ЭБК-1 |
| Применение: для ямочного ремонта дорожных покрытий | соответствие |
| Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе | не менее 60 |
| Условная вязкость при 20 °С, с | не менее 45 |
| Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее | 5 |
| Остаток на сите № 014, % по массе, не более | 0,15 |
| Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, не более: |  |
| через 7 сут | 0,2 |
| через 30 сут  | 0,25 |
| Устойчивость при транспортировании | выдерживает (эмульсия не должна распадаться на воду и вяжущее вещество) |
| Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: |  |
| глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее: |  |
| при 25 °С | 65 |
| при 0 °С | 20 |

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ Р 52128-2003, сертификату соответствия на поставляемый товар.  | тн | 150 |  |  |
|  |
|  |