**РАЗДЕЛ II**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на поставку битума нефтяного дорожного вязкого**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код позиции КТРУ** | **Наименование товара****по КТРУ**  | **Описание по КТРУ** | **Функциональные, технические, качественные характеристики товара** | **Ед.****изм.**  | **Кол-во** |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1. | 19.20.42.121-00000002 | Битум нефтяной дорожный вязкий | - | Марка битума | БНД 60/90 |  | Т | 130.00 |
| Глубина проникания иглы\*, 0.1 мм:при 25 °Спри 0 °С | 61-90не менее 20 |  |
| Температура размягчения по кольцу и шару\*, °C | не ниже 47 | °С |
| Температура хрупкости\*, °C | не выше -15 | °C |
| Температура вспышки\*, °C | не ниже 230 | °C |
| Растяжимость\*, см:при 25 °Спри 0 °С | не менее 55не менее 3,5 | см |
| Изменение температуры размягчения после прогрева\*, °С | не более 5 | °С |

\* - данный показатель не уточняется

|  |
| --- |
| **Поставка Товара производится по адресу: г. Калуга, ул. Энергетиков, 1 (в место, указанное Заказчиком).** |
| **Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика с указанием наименования, количества товара в течение трех рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика по телефону или по электронной почте. Общий срок поставки – с момента вступления гражданско-правового договора (контракта) в силу по 30.11.2020г.** |