**Техническое задание**

**Наименование лота:** **Поставка битума нефтяного дорожного**

**Место поставки товара:** Место поставки: Республики Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ш. Усманова, 49.

**Условия поставки**: Поставка товара осуществляется на основании письменных заявок подписанной руководителем предприятия, либо лицом замещающего его в течение 2–х календарных дней. Все расходы, связанные с поставкой товара, а также разгрузкой товара на складе Заказчика Поставщик берет на себя. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика с момента заключения контракта до 31 августа 2020 г.

**Гарантия:** не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

**Требования к характеристикам товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **ОКДП** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.**  **(в т. ч НДС -20%)** | **Сумма, руб.**  **(в т.ч НДС 20%)** |
| **1** | Битум нефтяной, дорожный 70/100 | 19.20.42.121 | Битум нефтяной дорожный отличается хорошим сцеплением с каменными материалами. Должен иметь достаточно высокую пластичность при отрицательных температурах, быть устойчивым к климатическим воздействиям. Должен обеспечить дорожному покрытию наибольшую сдвигоустойчивость, трещиностойкость, длительную водо-и морозостойкость.  Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм 71-100  Температура размягчения по кольцу и шару, °С  Не ниже 47  Растяжимость при 0°С, см Не менее 3,7  Температура хрупкости,° С Не выше -18  Температура вспышки, °С Не ниже 230  Изменение массы образца после старения, % Не более 0,6  Изменение температуры размягчения после старения, °С Не более 7  Растяжимость при 25°С, см Не менее 62  Температура хрупкости после старения, °С Не выше -15  Глубина проникания иглы при 0°С, 0,1 мм Не менее 21  Растворимость, % Не менее 99,0  Содержание твердых парафинов, % Не более 3,0  Индекс пенетрации От -1,0 до +1,0  **Назначение товара и цели его использования:** применяется в качестве вяжущего материала при ремонте и содержании дорожных покрытий в качестве вяжущего материала, а также на асфальтобетонном заводе при производстве асфальтобетонных смесей. Предназначен для пропитки и поверхностной обработки твердых дорожных щебеночных покрытий, а также для приготовления горячих асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.  **Условия поставки товара:**  Поставка товара осуществляется по письменной заявке Заказчика, либо иное по согласованию сторон, с подтверждением получения (дата, время, Ф.И.О. полномочного лица). В заявке указывается: объем, время поставки и другая необходимая информация. Поставка товара осуществляется по адресу: Республики Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ш.Усманова, 49 МУП «ГУАД».Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и средствами Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. Незаявленный товар не поставляется и не оплачивается. Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и деклараций соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.  **Срок поставки товара:** С момента заключения контракта по 31 августа 2020 года.  **Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:** Гарантия поставщика соответствия битума БНД 70/100 требованиям ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».  **Требования по объему гарантий качества товаров:**  Поставщик обязан гарантировать качество всего поставляемого товара и своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке товара и в период гарантийной эксплуатации товара. | тн | 200 |  |  |