Бетонная смесь: ГОСТ  26633-2015

Класс прочности на сжатие в проектном возрасте: В35

Марка по морозостойкости  F1 300

Марка по водонепроницаемости  W6

Покрыты алкидной эмалью ПФ-115 ГОСТ  6465-76,  черного и белого цвета

Арматурная сталь ГОСТ  34028-2016

Класс А  300

Диаметр,  16  мм

Окраска железобетонных блоков производится в соответствии с ГОСТ Р  52289-2004  «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации изделий в диапазоне температур от  -45  до 30ºС.

Гарантийный срок изделий с момента приемки 5 лет

Кол-во: 50 шт