|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асбокартон КАОН-1  1000\*800 (4 мм)  23.99.11.130 | Асбестовый картон, изготовляемый на основе хризолитового асбеста, соответствующий ГОСТ 2850-95.  Работоспособен при температуре до +500°С.  Толщина -4мм.  Размер листа 800×1000 мм.  Плотность не менее 1000-1400 кг/м3.  Предел прочности при растяжении не менее:  в продольном направлении - 1,2 (12) МПа (кгс/см2);  в поперечном направлении - 0,6 (6) МПа (кгс/см2).  Потеря вещества при прокаливании не более - 15%.  Массовая доля влаги не более - 7%.  Асбокартон не должен гореть и обугливаться. | лист | 154 |
| 2 | Асбокартон КАОН-1  1000\*800 (5 мм)  23.99.11.130 | Асбестовый картон, изготовляемый на основе хризолитового асбеста, соответствующий ГОСТ 2850-95.  Работоспособен при температуре до +500°С.  Толщина -5мм.  Размер листа 800×1000 мм.  Плотность не менее 1000 -1400 кг/м3.  Предел прочности при растяжении не менее:  в продольном направлении - 1,2 (12) МПа (кгс/см2);  в поперечном направлении - 0,6 (6) МПа (кгс/см2).  Потеря вещества при прокаливании не более - 15%.  Массовая доля влаги не более - 7%.  Асбокартон не должен гореть и обугливаться. | лист | 393 |