| 1. | Круг отрезной 180мм ГОСТ Р 57978-2017 | наружный диаметр, мм | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота, мм | 3,0 |
|  |  | диаметр посадочного отверстия, мм | 22,23 |
|  |  | материал: вид марка зернистость | электрокорунд 14А F80 |
|  |  | предельная рабочая скорость, м/с | не менее 80 |
|  |  | класс неуравновешенности | 2 |