Спецификация

на поставку клея для ремонта пожарных рукавов

| Наименование | Техническая характеристика |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Клей для ремонта пожарных рукавов | Наименование показателя | характеристика | 81 шт (70 л) |
|  | ГОСТ | 2199-78 или с аналогичными показателями |  |
|  | Применение | пожарный рукав |  |
|  | Характеристики | полиуретановый, водостойкий для резины, кожи, полиуретана, ПВХ, высокая морозостойкость |  |
|  | Внешний вид | однородная масса без комков светло-серого или светло-бежевого цвета |  |
|  | Поверхности проволоки | не допускаются рябизна, раскатанные пузыри, закаты, плены, заусенцы, ржавчина и риски механического происхождения глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру |  |
|  | Содержание посторонних включений | отсутствует |  |
|  | Условная вязкость клея при 20 °С, с, в пределах: на шариковом вискозиметре или на вискозиметре Хетчинсона | 7-14 10-30 |  |
|  | Прочность связи между слоями при расслоении двух полосок миткаля, H/см (кгс/см), не менее | 9,8 (1,0) |  |
|  | Поставка | осуществляется в железных банках по 0,9 л или в другой таре |  |