Спецификация
на поставку клея для ремонта пожарных рукавов

	Наименование 
	Техническая характеристика
	Количество

	Клей для ремонта пожарных рукавов

	Наименование показателя
	характеристика
	81 шт (70 л)

	
	ГОСТ
	2199-78 или с аналогичными показателями
	

	
	Применение
	пожарный рукав
	

	
	Характеристики
	полиуретановый, водостойкий для резины, кожи, полиуретана, ПВХ, высокая морозостойкость
	

	
	Внешний вид
	однородная масса без комков светло-серого или светло-бежевого цвета
	

	
	Поверхности проволоки
	не допускаются рябизна, раскатанные пузыри, закаты, плены, заусенцы, ржавчина и риски механического происхождения глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру
	

	
	Содержание посторонних включений
	отсутствует
	

	
	Условная вязкость клея при 20 °С, с, в пределах:
на шариковом вискозиметре или
на вискозиметре Хетчинсона
	

7-14

10-30
	

	
	Прочность связи между слоями при расслоении двух полосок миткаля, H/см (кгс/см), не менее
	9,8 (1,0)
	

	
	Поставка
	осуществляется в железных банках по 0,9 л или в другой таре
	



