Порода берёза по ГОСТ 2695-83 сорт 1-2

(доп. не допускаются: прорость; внутренняя заболонь; заболонные грибные окраски, грибные ядровые пятна,плесень, побурение, сучки загнившие, гнилые, табачные, гниль, дупло, острый обзол, обугленность, пасынок, сквозные трещины, инородные включения). Влажность: естественная (рассматриваем транспортную влажность).

Классификация и измерения пороков древесины по ГОСТ 2140-81. Толщина 25; 32; 38; 44 мм.., ширина любая, длина от 3 до 6 метров.