ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. 	Товар Пиловочник еловый тонкомерный
2.	Сорт - 1, 2.
3. 	Качество Товара - согласно требованиям ГОСТ 9463-88 «лесоматериал предназначен для выработки  пиломатериалов всех назначений»  и следующей спецификации:

	Заготовка и поставка
	Пиловочник хвойный должен быть заготовлен из растущих деревьев.


	Порода
	Пиловочник хвойный: ель – 100 %

	Длина
	Номинальная длина пиловочника хвойного 3 м, обязательный припуск по длине +10 см /+15см

	Диаметр
	Диаметр в вершине от 12 см до 16см
В комле до 22 см.
Объём ПЕТ диаметром 12 см не может превышать 30-33% общего объёма поставки, указанного в п.1.1 настоящего Договора

	Кривизна
	Допускается простая кривизна величиной не более 1% стрелы прогиба на всю длину древесины. Сложная кривизна не допускается

	Пороки лесопродукция 

	Заболонная гниль - не допускается; 
Наружная трухлявая гниль - не допускается;
Грибные окраски: синева – не допускаются;
Червоточина - не допускается;
Двойная вершина - не допускается; 
Остатки корневых лап – не допускаются.

	Обработка

	-Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью древесины. Максимальная высота остатков сучьев и вздутий от заросших сучков составляет 2 см от поверхности древесины. 
-Сросшиеся, табачные сучья не допускаются 
-Здоровые сучья диаметром не более 5 см. (если не более 3-х на один погонный метр) допускаются 
-Сухие сучки не допускаются 
- Гнилые сучки не допускаются 

	Загрязнения
 
	Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. 
Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ.
не допускается поражение вредителями (червоточина) 

	Приёмка и выгрузка 

	Длина - измеряется фактическая длина лесопродукции, уложенной в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону.
Приемка и измерение лесопродукции производится путём поштучного обмера вручную по количеству согласно ГОСТ 2292-88
Поставка и Приёмка лесопродукции осуществляется на территории г.Олонец

	Брак
	Причиной 100% отбраковки любого отдельного штабеля/транспортной единицы является:
1. двойная вершина;
2. остатки корневых лап;
3. кривизна (стрела прогиба более1% стрелы прогиба на всю длину древесины или сложная кривизна);
4. фактическая  длина менее 3.10
5 лесопродукция, заготовленная из сухостойных деревьев;
6 лесопродукция других пород (не соответствует породе, указанной в накладной);
7 иное не соблюдение технических условий.



