ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. 	Товар Пиловочник еловый тонкомерный

2.	Сорт - 1, 2.

3. 	Качество Товара - согласно требованиям ГОСТ 9463-88 «лесоматериал предназначен для выработки  пиломатериалов всех назначений»  и следующей спецификации:

| Заготовка и поставка | Пиловочник хвойный должен быть заготовлен из растущих деревьев. |
| --- | --- |
| Порода | Пиловочник хвойный: ель – 100 % |
| Длина | Номинальная длина пиловочника хвойного 3 м, обязательный припуск по длине +10 см /+15см |
| Диаметр | Диаметр в вершине от 12 см до 16см В комле до 22 см. Объём ПЕТ диаметром 12 см не может превышать 30-33% общего объёма поставки, указанного в п.1.1 настоящего Договора |
| Кривизна | Допускается простая кривизна величиной не более 1% стрелы прогиба на всю длину древесины. Сложная кривизна не допускается |
| Пороки лесопродукция | Заболонная гниль - не допускается; Наружная трухлявая гниль - не допускается; Грибные окраски: синева – не допускаются; Червоточина - не допускается; Двойная вершина - не допускается; Остатки корневых лап – не допускаются. |
| Обработка | -Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью древесины. Максимальная высота остатков сучьев и вздутий от заросших сучков составляет 2 см от поверхности древесины. -Сросшиеся, табачные сучья не допускаются -Здоровые сучья диаметром не более 5 см. (если не более 3-х на один погонный метр) допускаются -Сухие сучки не допускаются - Гнилые сучки не допускаются |
| Загрязнения | Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ. не допускается поражение вредителями (червоточина) |
| Приёмка и выгрузка | Длина - измеряется фактическая длина лесопродукции, уложенной в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону. Приемка и измерение лесопродукции производится путём поштучного обмера вручную по количеству согласно ГОСТ 2292-88 Поставка и Приёмка лесопродукции осуществляется на территории г.Олонец |
| Брак | Причиной 100% отбраковки любого отдельного штабеля/транспортной единицы является: 1. двойная вершина; 2. остатки корневых лап; 3. кривизна (стрела прогиба более1% стрелы прогиба на всю длину древесины или сложная кривизна); 4. фактическая длина менее 3.10 5 лесопродукция, заготовленная из сухостойных деревьев; 6 лесопродукция других пород (не соответствует породе, указанной в накладной); 7 иное не соблюдение технических условий. |