1. Необходимо: 3650 кг

Поковка из стали инструментальной Ст.3Х2В8Ф d-450 мм

Сталь инструментальная Ст.3Х2В8Ф должна соответствовать техническим требованиям и требованиям ГОСТ 8479 IV-V

Размер зерна материала не более 4 мкм

Механическая обработка – не требуется;

Твердость материала - не выше 40 НRC;

Механические свойства стали 3Х2В8Ф при температуре 20 градусов Цельсия (определяются на образцах, отобранных вдоль оси

проката, подвергнутых закалке в масло с температуры 1130 °C с последующим отпуском на температуре 650 °C (выдержка 2 часа)):

σ T( σ0,2), МПа≥1390

σ В, МПа ≥1530

δ5, % ≥12

ψ, % ≥36

KCU, Дж/м2 ≥200.

2. Необходимо: 1000 кг

Круг стальной Ст. Р18

Длина круга стального= не менее 1 000 мм, чистовой диаметр -170мм.

Сталь быстрорежущая Р18

ГОСТ 19265

Кованная

ГОСТ 1133

Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 10243-75

Требования по ГОСТу:

Классификация: II — для изготовления инструмента, используемого в дальнейшем у потребителя для обработки металлов

давлением при температурах выше 300 °С; а - для горячей обработки давлением (в том числе для осадки, высадки), а также для

холодного волочения — без контроля структурных характеристик; по качеству и отделке поверхности металлопродукцию должна

соответствовать 2ГП — для подгруппы а.

3. Необходимо: 750 кг.

Поковка из стали инструментальной Ст.3Х2В8Ф d-350 мм

Сталь инструментальная Ст.3Х2В8Ф должна соответствовать следующим техническим требованиям:

Размер зерна материала не более 4 мкм

Допуск отклонений от номинального диаметра – +3/-5 мм;

Длина – не менее 800 мм;

Химический состав:

C 0,3 - 0,4

Si 0,15 - 0,4

Mn 0,15 - 0,4

Ni до 0,35

S до 0,03

P до 0,03

Cr 2,2 - 2,7

Mo до 0,5

W 7,5 - 8,5

V 0,2 - 0,5

Cu до 0,03

Fe основа

Механическая обработка – не требуется;

Твердость материала - не выше 40 НRC;

Механические свойства стали 3Х2В8Ф при температуре 20 градусов Цельсия (определяются на образцах, отобранных вдоль оси

проката, подвергнутых закалке в масло с температуры 1130 °C с последующим отпуском на температуре 650 °C (выдержка 2 часа)):

σ T( σ0,2), МПа≥1390

σ В, МПа ≥1530

δ5, % ≥12

ψ, % ≥36

KCU, Дж/м2 ≥200