ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Наименование товара |  |  |  |  |  | Кол-во, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многокомпонентный противогололедный материал «Бионорд» или эквивалент. |  |  |  |  |  | 500 |
| максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться: |  |  |  |  |  |  |
| Органолептические свойства: |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  | Гранулы, кристаллы |  |  |
| Запах |  |  |  | отсутствует |  |  |
| Цвет |  |  |  | оттенки белого, серого |  |  |
| Химический состав: |  |  |  |  |  |  |
| Состав |  |  | многокомпонентный |  |  |  |
| количество компонентов, объединенных в единую гранулу |  |  | не менее 4 |  |  |  |
| массовая доля формиатов (натрия и/или калия) |  |  | Не менее 1 и не более 35 % |  |  |  |
| массовая доля карбамида |  |  | Не менее 1 и не более 10 % |  |  |  |
| массовая доля хлорида кальция |  |  | Не менее 5% не более 50% |  |  |  |
| массовая доля хлорида натрия |  |  | Не менее 30% не более 85 % |  |  |  |
| Физические свойства: |  |  |  |  |  |  |
| Зерновой состав: |  |  |  |  |  |  |
| - фракция > 10 мм |  |  |  |  | не допускается |  |
| - фракция 5-10 мм |  |  |  |  | не более 10 % |  |
| - фракция 1-5 мм |  |  |  |  | не менее 75 % |  |
| - фракция < 1 мм |  |  |  |  | не более 15% |  |
| плавящая способность ПГР (грамм/ грамм: количество льда в граммах, которое может быть расплавлено одним граммом ПГР) |  |  |  |  | не менее 10 г/г |  |
| Слеживаемость |  |  |  |  | не допускается |  |
| Температурная граница действия ПГМ, при которой разрушается плотность снежно-ледяных образований, подтвержденная заводом – изготовителем, а также аккредитованной в установленном порядке специализированной лабораторией по противогололедным реагентам, градусов Цельсия |  |  |  |  | не выше минус 20 |  |
| Экологические свойства: |  |  |  |  |  |  |
| коррозионная активность на металл: Сталь № 3 в растворе 5 % |  | не более 0,8 мг/кв. см х сут. |  |  |  |  |
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | не более 370 Бк/кг |  |  |  |  |
| водородный показатель |  | не менее 5,0 ед. (рН) не более 10,0 ед. (рН) |  |  |  |  |
| Влажность |  | не более 5% |  |  |  |  |
| массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | не более 2 % |  |  |  |  |
| Требования к упаковке: |  |  |  |  |  |  |
| вид упаковки | полипропиленовые пакеты с вкладышами (мягкий контейнер разовый) исключающие порчу или уничтожение ПГР во время транспортировки и хранения |  |  |  |  |  |
| тип упаковки | Безвозвратная |  |  |  |  |  |
| вес ПГР в упаковке | Не менее 0, 8 тонн не более 1,0 тонн |  |  |  |  |  |