Cорт 1-4, пакетированный, увязанный металлической или ПВХ лентой с уголками по краям (предотвращение порчи от ленты, крайних досок в пакете), в пакете один размер, одна длина, прокладки через 7 рядов для остойчивости; товар естественной или транспортной влажности.  
Синева, гниль, повреждения насекомыми - не допускаются.  
Допускается «карандашный обзол», не более 1/3 длины доски с одной стороны. Максимальное количество досок с обзолом в пакете – не более 10%.  
Трещины, пересекающие кромку – не допускаются. Отлупные и сквозные трещины не допускаются. Трещины «усушки», допускаются длинной не более 100 мм.  
Выпадающие и гнилые сучки не допускаются.  
Кора, луб, механические повреждения – не допускаются.  
Поставщиком предоставляются подкладки под пакеты.